## Slide 1: Текстура: основные положения
Юрий Кибалин
ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт»

## Slide 2
[010]
[100]
Текстура – характеризуется пространственным и ориентационным распределением кристаллитов в образце.
материал
кристаллит

## Slide 3: Крайности и золотая середина
Порошок
Текстура
[100]
Монокристалл
[100]
[100]
все кристаллиты имеют одно направление
схожая ориентация вдоль направления [100]
кристаллиты разориентированы

## Slide 4: Ориентация кристаллита в лабораторной системе координат
пространство Эйлера
оператор задает положение кристаллита, связанного с системой координат XYZ, относительно лабораторной системы координат XYZ.
для описания ориентации XYZ относительно XYZ необходимо три угла α, β, γ.
α
γ
β

## Slide 5: для произвольной (триклинной) системы координат
X
Y
Z
a
b
c
ось X – направление вдоль оси a;
ось Y – проекция оси a на плоскость с нормалью вдоль X;
ось Z – перпендикуляр к осям X и Y.

## Slide 6: Функция ориентационного распределения f(g)
α
γ
β
– это плотность вероятности обнаружить кристаллит с ориентацией .
Какая информация теряется:
рассматриваются кристаллиты только одного сорта, определенного химического состава и фазы с известной кристаллической структурой.
морфология и расположение кристаллитов не принимаются в рассмотрение

## Slide 7
Симметрия кристалла снижает количество значений f(g):
, – симметрия кристалла
Для кубической симметрии фактор снижения равен 96. Из-за большого числа значений f(g) ее количественное обсуждение затруднительно.
Если f(g) задана на пространстве Эйлера с сеткой
в 1°, то число значений f(g): ;
в 5°, то число значений f(g): .
текстурный индекс, характеризует силу текстуры
фон, часть случайно ориентированных кристаллитов
Notes: Цель: упрощение интерпретации f(g), то есть снижение такого большого числа параметров к меньшему числу параметров, которые можно будет просмотреть.
для интерпретации f(g) необходимо ее сжать

## Slide 8: Методы измерения f(g)
Прямые:
просвечивающая электронная микроскопия
сканирующая электронная микроскопия
Обратные:
нейтронная и рентгеновская дифракция
трудоемкость
ограниченность статистики
образец разрушается
Notes: Прямое экспериментальное определение ф.о.р. возможно, если мы способны проверить расположение всех кристаллитов в образце. Такой подход возможен при сочетании техник травления и измельчения с микроскопическими и/или электронно оптическими методами. Недостаток метода заключается в чрезмерной трудоемкости и ограниченной статистики. Также образец разрушается в процессе изучения.

## Slide 9: Дифракционный метод
k – падающий волновой вектор
k' – рассеянный волновой вектор
Q – вектор рассеяния
Условие дифракции: .




dhkl sin()
k
k'
Q
dhkl
Интенсивность дифракционных рефлексов пропорциональна количеству кристаллитов, находящихся в отражающем положении.

## Slide 10: Схема эксперимента
падающий пучок
рассеянный пучок
2(100)
Q
при вращении образца, кристаллиты ориентация которых совпадает с законом Брэгга подсвечиваются
Детектор устанавливается под углом Брэгга
Образец вращается с помощью гониометра
При вращении образца по всей полусфере получаем сферу отражения рефлекса (hkl) в обратном пространстве
k
k`
nhkl

## Slide 11: Полюсная фигура
= 0°
 = 0°
= 90°
 = 90°
= 90°
 = 0°
1
1
X
Y
Z


nhkl
полюсная фигура рефлекса (hkl)
– это проекция сферы отражения выбранного рефлекса (hkl) на экваториальную плоскость

## Slide 12
[100]
[100]
Монокристалл
Порошок
полюсные фигуры для рефлекса [100]
X
Y
Z
X
Y
Z
сферы отражений для рефлекса [100]

## Slide 13: Полюсные фигуры для текстурированного образца
Z
X
Y
X
Y
Z

## Slide 14: Связь полюсных фигур с функцией ориентационного распределения f(g)
полюсная фигура является результатом применения оператора проекций к f(g):

## Slide 15
в дифракции нельзя различить противоположно ориентированных кристаллы
редуцированная полюсная фигура

## Slide 16: Метод обобщенных сферических гармоник
разложение f(g) на обобщенные сферические гармоники
5

## Slide 17: Два подхода к измерению текстуры
1. Анализируется несколько полюсных фигур, измеренных по всей полусфере отражений.
2. Анализируется большое число полюсных фигур, измеренных по не полной полусфере отражений.
рефлексы должны иметь высокую интенсивность и отделены друг от друга

## Slide 18
Благодарю за внимание.