## Slide 1
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
Порошковые дифракционные исследования
низкоразмерных магнетиков

## Slide 2
Na3Co2SbO6 (А.А. Кунцевич)
Li3Ni2SbO6 and Na3Ni2SbO6 (РНСИКС-2014)
Na2Ni2TeO6 (РНСИКС-2014)
Нейтронные дифракционные исследования сложных оксидов пониженной размерности
(цепочечная или слоистая кристаллическая структура)
Sm0.5-yPrySr0.5MnO3
Yb1-xSrxMnO3
(Г.В. Сарапин)
Сложные слоистые оксиды редкоземельных, щелочных и переходных металлов могут быть твёрдыми электролитами с очень высокой ионной проводимостью, перспективными электродными материалами аккумуляторов, новыми высокоэффективными фотокатализаторами, материалами спинтроники ( в том числе мультиферроиками)
Слоистые соединения с сотообразной кристаллической структурой
КМС манганиты со структурой перовскита
Манганиты-мультиферроики с ромбической перовскитной и гексагональной неперовскитной структурой
Браунмиллеритоподобные слоистые соединения
(Г.В. Сарапин)
Спиновые фрустрированные слоистые оксиды
MnSb2O6
Sr2Co1.2Ga0.8O5
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
1

## Slide 3
Соавторы работы
В.Б. Налбандян
E.A. Зверева, А.Н. Васильев
А.Л. Малышев, А.А. Кунцевич,
Е.А. Церковная, Смирнов О.П., Кучугура М.Д.
G. Andre, F. Damay
Южный федеральный университет (г.Ростов)
Химфак
МГУ, Физфак, кафедра низких температур и сверхпроводимости
LLB, France
ПИЯФ НИЦ «КИ»
В.В. Чернышев
МГУ, Химфак, лаборатория структурной химии
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
2
A. Senyshyn
HMLZ, Technische Universität München
Е.В. Антипов, С. Я. Истомин
МГУ, Химфак, Кафедра электрохимии

## Slide 4
Сложные оксиды с перовскито-подобными слоистыми структурами
Особенности структуры таких перовскитоподобных слоистых фаз - чередование блоков структурного типа перовскита AВO3 и фрагментов другой самой разнообразной структуры, в том числе и органической.
фазы Раддлесдена-Поппера: AnA'BnO3n+1 – манганиты, кобальтиты, Li2SrTa2O7,
фазы Диона-Якобсона: An-1А'BnO3n+1 – HxNa1-xNdTiO4
фазы Ауривиллиуса: An-1А'2ВnO3n+3– LaBi2NbTiO9, NdBi2NbTiO9, LaBi2TaTiO9, NdBi2TaTiO9,
где A - Ln, A' – ЩЭ, ЩЗЭ или металл, В -d-элемент.
фазы AА'Вn+1O3n+3 - NaTeNi2O6, LiTeMn2O6
фазы An+2А'Вn+1O3n+3 - Na3SbNi2O6, Na3SbCo2O6, Li3SbNi2O6,
где A - ЩЭ, A' - металлоид, В -d-элемент.
браунмиллериты A2B2O5 и браунмиллеритоподобные соединения An+1BnB'O3n+2, где A, B, B' – катионы, O – кислород,
n – число октаэдрических слоёв в элементарной ячейке.
Объекты изучения - оксиды, различающиеся как по толщине перовскитного слоя так и катионному составу
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
3

## Slide 5
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
4
Структура A3M2SbO6 моноклинный вид (сбоку) и вид сверху сотового упорядочения
Li3Ni2SbO6 и Na3Ni2SbO6
Слоистые оксиды с сотообразной структурой

## Slide 6
Обе фазы представляют собой сверхструктуры, производные от слоистого типа α-NaСоO2, с упорядочением никеля и сурьмы в слоях по сотовому типу. Эти слои имеют в сущности гексагональную симметрию, и порошковые рентгенограммы были первоначально проиндицированы в рамках пространственной группы P3112, однако полнопрофильным анализом рентгеновских (Li3Ni2SbO6) и нейтронных (Li3Ni2SbO6 и Na3Ni2SbO6) дифрактограмм установлено, что укладка слоёв в обоих случаях соответствует моноклинной симметрии C2/m. В отличие от ряда родственных фаз, не обнаружено взаимозамещения лития с никелем, которое ухудшает электродное поведение таких фаз в литий-ионных аккумуляторах.
P3112
C2/m
Фрагмент C2/m структуры в ab - плоскости, показывающий организацию связей Ni-O-Ni в пределах смешанного катионного слоя
Li3Ni2SbO6 и Na3Ni2SbO6
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
5

## Slide 7
Оба соединения упорядочиваются АФМ при низких температурах. Температура Нееля в слабых магнитных полях составляет TN ~ 15 K и TN ~ 17 K для Li3Ni2SbO6 и Na3Ni2SbO6 соответственно. В области температур выше TN температурные зависимости магнитной восприимчивости удовлетворительно описываются законом Кюри-Вейсса. Полученное значение эффективного магнитного момента 4.3 B/f.u. хорошо согласуется с теоретическим значением в предположении высокоспиновой конфигурации ионов Ni2+ (S=1). Температура Вейсса положительная и составляет  ~ 8 K и  ~ 12 K для Li3Ni2SbO6 и Na3Ni2SbO6 образцов соответственно, что свидетельствует о доминирующем ФМ взаимодействии в исследованных соединениях. Данные по температурным зависимостям (2-300 К) удельной теплоемкости, в том числе в магнитных полях до 9 Тл хорошо согласуются с данными по магнитной восприимчивости и показывают, что при приложении магнитного поля положение температуры Нееля сдвигается в сторону меньших температур, что является типичным для одноосных антиферромагнетиков.
Li3Ni2SbO6 и Na3Ni2SbO6
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
6

## Slide 8
Cветло-желтые атомы Na+, показаны на всех возможных тригональных призматических позициях, доступных в пространстве между слоями.
Na2Ni2TeO6
P63/mcm
P6322
Это соединение, как и другие Na2M2TeO6 (M = Mg, Co, Zn) является сотообразной сверхструктурой с высокой катионной проводимостью, но отличается другой упаковкой слоев, отвечающей пространственной группе P63/mcm, а не P6322, как у других представителей. M.A. Evstigneeva et al. / Chem. Mater. 23 (2011)1174.
В Ni композиции, октаэдрические слои уложены с образованием колонок Te и Ni октаэдров вдоль с-направления. В других композициях, слои уложены так, что формируют попеременные столбцы М2+ и Te и столбцы только M2 + вдоль с-направления.
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
7

## Slide 9
Нейтронограмма Na2Ni2TeO6
при 300К
Полиэдрическая модель структуры Na2Ni2TeO6 по данным нейтронографии. В серых октаэдрах Te, в зелёных – Ni, в жёлтых призмах – Na.
Взаимное расположение позиций Na(1) – серых и Na(2) – жёлтых в проводящей плоскости Na2Ni2
новый слоистый твёрдый электролит
Позиция | Кратность | Положение призмы | Заселённость (доля от общего количества натрия) | 
 |  |  | Рентгенография | Нейтронография
Na(1) | 6 | Между пустыми тетраэдрами | 0.438 (67 %) | 0.469 (68 %)
Na(2) | 4 | Между двумя октаэдрами NiO6 | 0.207 (21 %) | 0.329 (32 %)
Na(3) | 2 | Между двумя октаэдрами TeO6 | 0.245 (12 %) | –0.015 (0 %)
Суммарное содержание Na в элементарной ячейке |  |  | 3,95 | 4,13
Na2Ni2TeO6
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
8

## Slide 10
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
9
Распределение Na в Na2Ni2TeO6. Все позиции Na частично заняты. Красные атомы кислорода находятся в верхнем и нижнем слое. Они образуют три типа треугольных призматических позиции для Na (отмечено треугольниками) основаниями на рисунке: Na(1) разделен по грани с одним Ni и одним Те октаэдрами, Na(2) разделен по грани с двумя Ni октаэдрами, а Na(3) разделен только по ребру с Ni и Te октаэдрами, находящимися в слоях выше и ниже.
Na2Ni2TeO6

## Slide 11
Как рентгенограммы, так и нейтронограммы Na2Ni2TeO6 показывали аномальное уширение базальных отражений (00l) и один очень слабый сверхструктурный рефлекс, запрещённый в P63/mcm. Эти явления объяснились после съёмки на синхротроне ESRF, обеспечивающем гораздо лучшее разрешение и чувствительность. Оказалось, что, кроме основного политипа, присутствует и второй. Параметры их гексагональных решёток довольно близки, что ранее мешало обнаружению второй фазы:
P63/mcm (~67%): a=5.2072(9), c=11.1673(18) Å; P6322 (~33%): a=5.1988(13), c=11.2190(8).
Полиэдрическое представление двух политипов Na2Ni2TeO6 P63/mcm (слева) и P6322 (справа).
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
10
Na2Ni2TeO6

## Slide 12
Na2Ni2TeO6
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
11

## Slide 13
Структура типа браунмиллерита
CoO6
CoO2-δ
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
12
Браунмиллерито-подобные слоистые соединения
Sr2Co1.2Ga0.8O5

## Slide 14
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
13

## Slide 15
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
14
Кристаллическая структура браунмиллерито-подобного кобальтата Sr2Co1.2Ga0.8O5. Октаэдрические позиции в основном заняты Co3+, в то время как тетраэдрические - Ga3+ катионами.
Sr2Co1.2Ga0.8O5
Межатомные расстояния в октаэдре и тетраэдре, приведены для того, чтобы подчеркнуть большое искажение CoO6 октаэдров.
Icmm
a =5.6148(6) Å
b = 15.702(2) Å
c = 5.4543(6) Å
Co1 = 67,7%
Co2 = 32,3%

## Slide 16
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
15
Co L2,3 края спектров (а) CoO (Со2+), (b) EuCoO3 (Co3+ LS) и (с) Sr2CoO3Cl (Co3+ HS -красная линия), Sr2Co1.2Ga0.8O5 (черная линия) и кривая (d) показывает экспериментальный спектр (черная линия) Sr2Co1.2Ga0.8O5 по сравнению со смоделированной с HS Co3+ (красная линия).
Магнитная структура Sr2Co1.2Ga0.8O5: черный шар - Co1 в октаэдре, светлый - Co2 в тетраэдре
Sr2Co1.2Ga0.8O5
M2 = 4μB
M1 = 3.82(7)μB

## Slide 17
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
16
MnSb2O6
Структурный аналог (тригональная PЗ21) железного лангасита (Ba3NbFe3Si2O14) - магнито- структурная связь включает в себя структурную киральность, магнитный геликоид и треугольную киральность ,
Но MnSb2O6 – циклоида k = (0.015; 0.015; 0.183) , а не геликоид, и это - слабо полярный мультиферроик необычного вида, так как переворачивание электрического поля приводит к переключению между одно- и двух - доменными конфигурациями.
MnSb2O6 : A Polar Magnet with a Chiral Crystal Structure R. D. Johnson, K. Cao, L. C. Chapon, F. Fabrizi, N. Perks, P. Manuel, J. J. Yang, Y. S. Oh, S.-W. Cheong, and P. G. Radaelli PRL 111, 017202 (2013)
P321
P-31m
Спиновые фрустрированные слоистые оксиды
Mn2+, HS = 5/2, и орбитальный момент L ≈ 0
Низкоразмерные спиновые фрустрированные системы часто принимают неколлинеарные несоразмерные спиновые упорядочения, чтобы уменьшить степень их спиновой фрустрации. Такие спиновые состояния может снимать инверсионную симметрию и, следовательно, вызвать ферроэлектрический поляризацию, как найдено для мультиферроиков TbMnO3 и CoCr2O4 с циклоидными магнитными структурами, а также для делафосситов AMO2 (А= Cu, Ag, M = Fe, Cr) с геликоидальным магнитным порядком. Совсем недавно, MnSb2O6, магнетик с киральной кристаллической структурой и вращающейся в одном направлении циклоидной магнитной структурой, был предсказан, как мультиферроик с уникальным механизмом сегнетоэлектрического переключения.
Все структуры A2+B5+2O6 типа высоко упорядочены из-за большой разницы в зарядах А и В катионов.

## Slide 18
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
17
MnSb2O6
Кристаллические структуры (a) CaSb2O6 (P-31m), (b) NaSbO3 (Na2Sb2O6, R-3), и (c) MnSb2O6 (P321).
(верх) Слой SbO6 октаэдров, (середина) MO6 октаэдры (M = Ca2+, Na+, или Mn2+),
(низ) упаковка слоев.

## Slide 19
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
18
MnSb2O6
Composition | MnSb2O6 | 
 | New form | Known form
Crystal system | Trigonal | Trigonal
Space group | P 1m (no. 162) | P321 (no. 150)
a, Å | 5.20649(9) | 8.8011(3)=5.0813×√3
c, Å | 4.66276(15) | 4.7241(1)
V, Å3 | 109.462(5) | 316.90(2)
Z | 1 | 3
Formula weight | 394.43 | 394.43
Density (calc.) | 5.984 | 6.200
1.3% сжатие в с-направлении
исключает любую возможность большого катиона (Na+ или K+), заменять Mn2+ в прослойке. Новая форма также отличается от известной по гораздо более регулярным MnO6 и SbO6 октаэдрам

## Slide 20
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
19
MnSb2O6
Температурная зависимость магнитной восприимчивости (FC) и (ZFC) в 0.1 Тл. Сплошные линии представляют собой приближение Кюри-Вейсса. Врезка: Спектр ЭПР MnSb2O6 зарегистрированный с эталонным образцом BDPA (g = 2.0036) при комнатной температуре. Черные точки представляют экспериментальные данные, сплошная линия - подгонка в соответствии с профилем Лоренца.
(а) Температурная зависимость магнитной восприимчивости при B = 0.01 T, магнитной теплоемкости (cT)/T, и (b) теплоемкости при B = 0 T выделены две различные аномалии при TN и T1.
-17.2K
g = 1.9930.005 типичным для высокоспиновых ионов Mn2+ (S=5/2)

## Slide 21
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
20
MnSb2O6
q = (0.06, 0.4, 0.15)

## Slide 22
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
21
MnSb2O6

## Slide 23
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
22
MnSb2O6
Расположение Mn2+
(S = 5/2) ионов в MnSb2O6
Mn
Sb
O
Cвязанные спин-обменные пути между ионами Mn2+, цифры 1, 2 и 3 указывают спиновые обменные пути, J1, J2 и J3, соответственно. Кратчайшие O ... O контакты J1 пути представлены красными стрелками на рис. 6а. Здесь J2 является внутрислоевым спин-обменным путем, а J1 и J3 являются межслойными спин-обменными путями
U = 3 eV U = 4 eV U = 5 eV
J1/kB -1.28 -0.96 -0.72
J2/kB -0.66 -0.54 -0.44
J3/kB -0.72 -0.57 -0.46
Q -38.2 -29.4 -22.9

## Slide 24
«Дифракция нейтронов - 2015» А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 18.02.2015
Спасибо за внимание