## Slide 1: КВАЗИДВУМЕРНЫЙ ХАРАКТЕР МАГНИТНОГО ПЕРЕХОДА ПОРЯДОК - БЕСПОРЯДОК В СИСТЕМЕ YMn6Sn6.
А. А. Быков, Ю.О. Четвериков, А.Н. Пирогов, С.В. Григорьев.

## Slide 2
RM6X6
Notes: Тип Соединений
Мотивация.
Гексагональную слоистую структуру вдоль оси, пространственная группа P6/mmm,
“решетку Кагоме”, фрустрация.
X-X-X комплексы атомов, R-X комплексы атомов
Обмены
Также, из рисунка видно, что положения в кристаллографической ячейке взаимодействий J1 и J2 не эквивалентны, что приводит к сильному обмену между одними плоскостями и более слабому между другими. В результате, плоскости Mn-X-X-Mn оказываются связанными сильнее и обычно направления моментов этих плоскостей одинаковы и ведут себя согласовано. Следующие за ближайшими плоскости Mn взаимодействуют через некоторый обмен J3, природа которого есть РККИ взаимодействие, а соотношение J2 и J3 определяет возникновение в некоторых составах магнитного геликоида, то есть вращение намагниченности вдоль оси с [5]. Взаимодействие J4 в плоскости ab образует ферромагнитный порядок в этой плоскости [3]. Наличие большого числа взаимодействий в некоторых составах приводит к сложной фазовой диаграмме [3,6].

## Slide 3: Допирование
Радиус иона Y (+3e) 89,3 пм

## Slide 4: Карты МУРН порошкообразного YMn6Sn6
в температурах: 25, 250, 290, 300, 340, 360 К.

## Slide 6: Обработка данных

## Slide 7: Интенсивности и размеры

## Slide 8: Позиции брэгговского пика k Вес лоренцевского вклада в брэгг пик α .
α
α
Notes: α

## Slide 9: Анизотропия пика

## Slide 10
Возникающая в 250 K пик имеет центр в Q=0, структура ферромагнитна.
Лоренцева форма пика говорит о флуктуациях новой структуры.
Анизотропия говорит о квазидвумерности структуры.
ET > J2, Колебания геликоида переходят в флуктуирующий ферромагнетик

## Slide 11: Магнитосопротивление

## Slide 12: Квантовость

## Slide 13: Выводы
1. Обнаружено Дополнительное рассеивание
2. Такое рассеивание может быть отнесено к ФМ флуктуациям Моментов Mn в плоскости ab
3. В 310 К происходит квазидвумерный переход порядок – беспорядок спиральной магнитной структуры в квазидвумерные ферромагнитные флуктуации.

## Slide 14: Спасибо за внимание
1 A. Szytula, Handbook of Crystal Structures and Magnetic Properties of Rare Earth Intermetallics (1994).
2 F. Canepa, R. Duraj, C. Lefèvre, B. Malaman, A. Mar, T. Mazet, M. Napoletano, A. Szytula, J. Tobola, G. Venturini, and A. Vernière, J. Alloys Compd. 383, 10 (2004).
4 G. Venturini, D. Fruchart, and B. Malaman, J. Alloys Compd. 236, 102 (1996).
6 N.K. Zajkov, N.V. Mushnikov, E.G. Gerasimov, V.S. Gaviko, M.I. Bartashevich, T. Goto, and V.I. Khrabrov, J. Alloys Compd. 363, 40 (2004).