## Slide 1
Зачем нужен источник горячих нейтронов.
Голосовский И.В.
Лаборатория физики кристаллов, ОИКС-ЛНИ

## Slide 2: Все началось в далекие 70-ые …

## Slide 3
Из “Neutron Sources and Facilities”, by M. Arai and K. Crawford. Глава из книги “Neutron Scattering Applications and Techniques”, Springer Science, 2009.
planned
Что сегодня в мире

## Slide 4
Реактор | Прибор | Назначение
ILL 3 канала на ИГН | D3 | анализ магнитной структуры, поляризованные нейтроны.
 | D4 | жидкости и аморфные материалы
 | D9 | 4х-кружный дифрактометр для структурных исследований по биологии
 | IN1 | 3х-осный спектрометр неупругого рассеяния с большими передачами энергии.
LLB, (Orphée) 2 канала | 5C1 | анализ магнитной структуры, поляризованные нейтроны.
 | 7C2 | жидкости и аморфные материалы
FRM-II, 2 канала | POLI-HEiDi | анализ магнитной структуры, поляризованные нейтроны.
Типичные приборы на источниках горячих нейтронов

## Slide 5
Как используются приборы на ИГН в ИЛЛ.

## Slide 6: Как устроен источник горячих нейтронов (ИГН) и его спектр.
Источник горячих нейтронов на реакторе FRM-II. Схема и реальный вид.
"Шумовой" термометр
Контейнер с двойными стенками
Графит
Изоляция

## Slide 7: Спектр источника горячих нейтронов на реакторе ПИК (канал ГЭК 8) по сравнению с тепловым спектром (канал ГЭК 9).

## Slide 8: Почему горячие нейтроны так привлекательны.

## Slide 9: Динамика кристаллической решетки.
фонон "уничтожается", отдавая свою энергию рассеянному нейтрону
Фонон "рождается" за счет энергии падающего нейтрона.
Второй процесс, рассеяние с "охлаждением" нейтронов, оказывается более предпочтительным для изучения возбуждений с большой энергией.
Действительно, сравним два эксперимента, в которых измеряется один и тот же фонон, с энергией 100 mev. Используются
"холодные" нейтроны с энергией E0 = 5 mev (4 Å),
"горячие" с энергией 300 mev (0.5 Å).
Тогда при комнатной температуре выигрыш за счет фактора заселенности exp(ε/kT) составит порядка 40, тогда как проигрыш, обусловленный первым сомножителем, составляет 5.
Результирующий выигрыш тем больше, чем меньше температура и больше энергия фонона.

## Slide 10
LAGRANGE (IN1) – новый нейтронный спектрометр на горячем источнике ИЛЛ.
IN22 NdFe3(BO3)4

## Slide 11: Структура жидкостей и аморфных веществ.
,
Фурье-обращение
S(Q) – структурный фактор – (измеряем)
g(r) - вероятность найти два атома на расстоянии r (известна как парная функция корреляции – аналог функции Паттерсона) – (вычисляем).
Функция g(r) для жидкого свинца. Пунктирные максимумы при Q < 1 Å представляют ложный эффект, который получается в результате "обрезания" функции S(Q). Точками показана "правильная" зависимость g(r).

## Slide 12
"Статическое" приближение
,
Насколько оно справедливо?
В процессе измерений нет анализа по энергиям, поэтому реально вся "неупругость" интегрируется, что приводит к поправкам, известным как поправки Плачека ("Placzek")

## Slide 13
)
Зависимость поправочного коэффициента, учитывающего "нестатическое" приближение от переданного и импульса и длины волны.
Кроме "неупругости" надо учитывать поправки на многократное рассеяние и поглощение. Поправки тем меньше, чем больше энергия нейтронов.

## Slide 14: Водородосодержащие соединения.
Зависимость сечения некогерентного рассеяния на водородсодержащих соединениях от длины волны падающих нейтронов.

## Slide 15: Распределение спиновой плотности в магнитоупорядоченных кристаллах.
Спиновая плотность в точке с координатами x,y,z может быть представлена в виде ряда Фурье:
Измерить все рефлексы невозможно и неизбежный обрыв ряда приводит к тому, что на картах спиновой плотности (сечение трехмерного рассеяния или его проекции на выбранную плоскость) появляются ложные максимумы и минимумы.
Проекции спиновой плотности для кристалла железа, построенные по теоретическим значениям форм-фактора 3d-электронов Fe3+ на eg-уровне. Видно, что правильная картина проявляется лишь при = 1.2 Å-1.
Опять нужен большой переданный импульс, т.е. "горячие" нейтроны!

## Slide 16: Поправки на экстинкцию
Измерения распределения спиновой плотности проводятся на монокристалле, поэтому на интерпретацию результатов большое влияние оказывает экстинкция – основная проблема, затрудняющая работу с монокристаллами.
В приближении Захариазена интенсивность любого рефлекса дается формулой:
где k коэффициент пропорциональности, x — параметр экстинкции, который ~ 1/λ2, а Q – так называемая кристаллографическая характеристика, описывающая свойства идеального кристалла ~ λ3.
λ
Т.е. при работе с коротковолновыми нейтронами поправки на экстинкцию становятся меньше.

## Slide 17: Примеры
Распределение спиновой плотности в кристалле иттрий-железного граната. Сплошные линии соответствуют положительной спиновой плотности, пунктирные – отрицательной. Плотность в двух соседних линиях отличается на 0.03 µB.
M. Bonnet et al., "Polarized neutron study of covalency effects in yttrium iron garnet", Phys. Chem. Sol. 40, 863, 1979.
Тетраэдрический узел
Октаэдрический узел
кислород
Спиновая плотность в
Mn(dca)2(pym)H2O – молекулярный магнетизм (5C2-LLB)














Mn1
Mn2
N7
C8
C5
C7
H1
C6
H2
O1
N8
N4
N5
N6
C3
C4
Mn
Mn













## Slide 18
Дифрактометр 5C2, (LLB) для структурных исследований (Длина волны 0.84 Å)
64 гелиевых счетчика
Радиальный коллиматор

## Slide 19: Структурные исследования биологических объектов
Электронная плотность плотность в точке с координатами x,y,z может быть представлена в виде ряда Фурье:
- структурный фактор ядерного рефлекса с индексами h,k,l, который, если нет центра инверсии, является комплексной величиной.
В принципе, если величины для всех рефлексов известны, то получение карт ядерной плотности представляет лишь вычислительную трудность.
Однако на опыте измеряется лишь , так что вся информация о фазе отсутствует.
Определение фазы – фундаментальная проблема любой дифракции, будь то рентгеновская, электронная или нейтронная.

## Slide 20: Существует ряд методов, которые позволяют определить фазу, в частности, метод аномальной дисперсии.
Длина рассеяния на любом ядре является комплексной величиной b = b’ +ib’’.
Мнимая часть становится сравнимой с действительной только вблизи резонансной длины волны.
Рассмотрим процесс рассеяния на белке, в котором есть два сорта ядер: обычные и аномально рассеивающие:
Известно векторное соотношение для структурного фактора F(h,k,l), который является комплексным числом (т.е. вектор):
- мнимая часть структурного фактора для аномально рассеивающих ядер, которую можно рассчитать, поскольку положение аномально рассеивающих ядер известно.
Поскольку амплитуды векторов F(h,k,l) и F*(h,k,l) измеряются на опыте, фазы можно определить решая векторное уравнение.

## Slide 21
В случае нейтронов для большинства элементов резонансы далеки от области тепловых энергий и мнимая часть длины рассеяния пренебрежимо мала. Исключение составляют небольшое число ядер.
ВАЖНО, для нейтронов отношение b''/b' может быть много больше чем для рентгеновского излучения. Например, для ядер Cd113 на резонансной длине волны это отношение b''/b' = 6.22, тогда как для рентгеновских лучей вблизи края собственного поглощения, в лучшем случае, отношение b''/b' не превышает 0.2.
изотоп | время жизни | резонансная длина волны (Å) | b’ (10-12 см) | b’’ (10-12 см)
Gd155 | стабильный | 1.747 | 0.808 | 1.68
Gd157 | Стабильный | 1.614 | 0.809 | 7.16
Xe135 | 15.3 мин. | 0.978 | 0.769 | 214.5
Sm149 | Стабильный | 0.915 | 0.795 | 6.051
Lu176 | 3.75 часа | 0.756 | 0.840 | 0.962
U233 | 1.6×105 лет | 0.688 | 0.923 | 0.003
Cd113 | Стабильный | 0.678 | 0.725 | 4.507
"Горячие нейтроны"

## Slide 22: Атомное движение - ангармоничность
В дифракции есть фактор Дебая-Валлера (или тепловой фактор), который позволяет получить информацию о тепловых колебаниях в кристалле.
Фурье-обращение
плотность вероятности нахождения некоторого атома на расстоянии от своего равновесного положения
среднеквадратичное отклонение атома от равновесного положения
Можно показать, что
Интенсивность дифракционных рефлексов
Гармоническое приближение
Нужны большие переданные импульсы т.е. "горячие нейтроны"!

## Slide 23: Итак, при исследованиях,
Структуры жидкостей и аморфных веществ.
Динамики кристаллической решетки.
Распределении плотности намагниченности.
Структуры биологических объектов.
Ангармоничности атомного движения.
И многого другого,
ГОРЯЧИЕ НЕЙТРОНЫ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ!

## Slide 24
Даешь источник горячих нейтронов на ПИКЕ!
спасибо за внимание
И терпение