## Slide 1
Дифракционные исследования в отделе нейтронных экспериментальных
станций ККСНИ НИЦ «Курчатовский институт»
Эм В.Т.
Сотрудничество в области дифракции
Московский государственный университет приборостроения и информатики
2. Институт физики высоких давлений РАН (Троицк)
3. Институт физики твердого тела РАН (Черноголовка)
4. Тамбовский государственный университет (Тамбов)
Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов (Москва)
Московский институт стали и сплавов (Москва)
Институт ядерных исследований РАН (Троицк)
Институт физики металлов УрО РАН (Екатеринбург)
Институт Химии твердого тела УрО РАН (Екатеринбург)
Объединенный институт ядерных исследований (Дубна)
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва)
Институт ядерной физики (Реж, Чехия)
ESRF (Гренобль, Франция)
КАЕRI (Тэджон, Южная Корея)

## Slide 2
Строение аморфных фуллеренов и металл-фулеренных композитов при термобарическом воздействии
Механический размол
Изотермический отжиг
Барическое воздействие
initial
5 ГПа
4,1 ГПа
1,6 ГПа
Исходный материал - порошок кристаллических фуллеритов C60 (чистотой 99,5 %) производства НеоТекПродакт, полученный высокотемпературной обработкой графита с последующим выделением с помощью органических растворителей и дальнейшим хроматографическим разделением.
Коллапс молекулы
При температурной эволюции аморфных фуллеритов С60, на дифракционных спектрах видны изменения, связанные с переходом из аморфной молекулярной фазы (аморфный фуллерит) в аморфную атомарную (аморфную графитоподобную фазу), через промежуточную фазу;
При комнатной температуре и давлении до 5 ГПа структура фуллеренные гало сохраняются
Длительный механический размол в шаровых мельницах кристаллических фуллеренов С60 сопровождается исчезновением дальнего порядка в кристалле

## Slide 3
Термобарическое воздействие
Фазовые диаграммы

## Slide 4
Взаимодействие аморфных фуллеритов с железом при формировании металл-матричного композита Fe-C

## Slide 5
Взаимодействие аморфных фуллеритов с алюминием при формировании металл-матричного композита Al-C

## Slide 6
Нейтронограммы исходной смеси порошков
сплава Fe-33.2%Ni и аморфного фуллерита С60
(25 ат%) до (1) и после спекания при давлении 8 ГПа и температурах 600 (2), 800 (3) и 11000С (4).
Звездочками показы максимумы ГЦК решетки
металлического твердого раствора, крест
показывает сильнейшую линию графита (002)
Взаимодействие аморфного фуллерена с аустенитным сплавом Fe+33.2%Ni
Изменение периода решетки ГЦК металлической
фазы после спекания.
Слева-оптическая фотография микроструктуры
спеченного образца (х50), справа- SEM изображение
углеродной фазы (х3500). Давление было приложено
вдоль горизонтального направления.
(Fe,Ni)3C

## Slide 7
Исследование делящихся материалов (сплавы урана и плутония)
Исследование длительного старения сплава Pu-Ga.
Уникальный образец на основе слабо поглощающего изотопа Pu242 с добавкой быстро распадающегося изотопа Pu238, который ускорял старение в 4 раза. Эксперимент длится 10лет, что соответствует 40 эквивалентным годам.
Pu239
Pu242
Экспериментальные образцы и их ориентация на пучке.
Изотоп | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244
Масс.% | 1.38 | 0.29 | 3.14 | 0.63 | 94.12 | 0.51
Период полураспада (лет) | 86.4 | 24390 | 6580 | 14.98 | 388000 | 8*107

## Slide 8
Дифрактограммы образца δ-Pu242-Ga после старения в
ходе 150 и 3233 дней (~1.5 и ~ 35.5 эквивалентных лет).
Изменение среднеквадратичных смещений.
Изменение параметра решетки.

## Slide 9
Лауэ-граммы образцов, облученных быстрыми нейтронами, в зависимости от уменьшения плотности
Исследование алмаза, облученного быстрыми нейтронами

## Slide 10
Длиннопериодные структуры
(опаловые матрицы, фотонные кристаллы, решётки пор, выделения в сплавах и др.)
арешетки >> Rмежатомн.
Опалы: (SiO2·nH2O)
Естественные
ТЕХНОМАШ (Т)
ИФТТ РАН (Ч)
Участок однослойной плен­ки с плотнейшей упаковкой SiO2 -сфер размером 1.05 мкм. Изображение полу­чено с помощью сканирующего электронного микроскопа
Базовые составляющие
(0.3 – 1.4мкм)
Диаграмма состояния SiO2
Сочетание ультрамалоугловой (для сверхрешеток) и широкоугловой (для базовых составляющих) дифракции нейтронов.
Нейтроны – ДИСК, СТОИК
СИ – МЕДИАНА, ДИКСИ

## Slide 11
Базовые составляющие
Нейтронограммы синтетического фотонного кристлла на основе SiO2 , природного благородного опала и β-кристобалита (образец природного халцедона)
Аморфные шарики в большинстве
случаев на кристобалитной, а не на кварцевой основе .

## Slide 12
Сверхрешётки
(малоугловая дифракция)
Данные малоугловой дифракции синтетического опала: 1- синхротронной (λ=0,5Å); 2- нейтронной (λ=1,54Å)
a ~ 1100нм

## Slide 13
Малоугловая дифракция нейтронов
на сверхрешётке опала (Ч)
Сверхрешётки
(малоугловая дифракция)
Зависимость межплоскостного расстояния
(200) кубической сверхструктуры опала от
диаметра глобулы

## Slide 14
Нейтронограммы синтетического фотонного кристалла
на основе SiO2 (Т): 1- исходный синтетический опал;
2- синий опал, полученный при 1000о C (10мин)
Термическое воздействие (Т)
Нейтронограммы опала (Т),
отожженного
при 11470 С -10мин (синий)
и при 15000 С -10мин (черный)
11470С - синий
15000С - чёрный
1 – исходный синтетический опал;
2 – природный благородный опал;
3 - синий опал, полученный при 1000о C

## Slide 15
Термическое воздействие
Данные термогравиметрии при нагревании до 1400оC для исходного синтетического опала (1) и синего опала, полученного при 1000оC (2)
Фазовые переходы отсутствуют, за исключением потери воды и
водородосодержащей компоненты.
С потерей воды изменяется цвет: белый → синий → чёрный

## Slide 16
Термическое воздействие (Ч)
Малоугловая дифракция (кристобалитное стекло)
ТЕХНОМАШ | Исх. Белый | 10000 (10мин) синий | 15000 (10мин) чёрный
Черноголовка (ИФТТ) | Исх. Белый | 10000 (10мин - 2ч) белый (серый) | 15000 (2ч) прозрачный

## Slide 17
Термобарическое воздействие
7ГПА, 5000С → кристаллизация

## Slide 18
Зависимость постоянной решетки образца
La(Fe0.86Si0.14)13 от температуры для нулевого давления.
Сплошные линии — расчет. Нижняя кривая — результат
расчета а(T ) без учета спонтанной объемной
магнитострикции. Верхняя кривая — расчет полного
изменения а(T ).
Зависимость постоянной решетки a ферромагнетика
La(Fe0.86Si0.14)13 от давления при комнатной температуре.
На вставке показана линейная подгонка для определения
численного значения модуля сжатия.
Зависимость постоянной решетки образца La(Fe0.86Si0.14)13 от температуры при давлении 11.5 kbar. Сплошные линии — расчет.
Влияние всестороннего давления на магнитные и решеточные
свойства ферромагнетика La(Fe0.86 Si 0.14)13

## Slide 19
Узел образца на основе однокоординатных и поворотных столов с ПУ (Программное Управление-5 координат).
1 – Коллиматор, 2 – монохроматор,
3 – Вторая коллимационная система, 4 – Узел образца, 5 – детектор,6 – Ловушка, 7 – Подвижная защита.
Установка для нейтронной и гамма радиографии и
томографии ДРАКОН (2015)
Назначение: получение томографических
изображений объектов с помощью монохроматических
нейтронов с переменной длиной волны и гамма-квантов.
Технические характеристики:
-Размеры нейтронного пучка на образце: 50х50мм2
-Монохроматор : двойной PG + PG
-Диапазон изменения длины волны
монохроматических нейтронов: 1- 3А
-Точность линейных перемещений образца: 0,02мм
- Точность угловых перемещений образца: 30”
- Максимальный вес образца 100кг
Детекторы:
1.NeutronOptics CCD KAI 04022, 200х200 мм2, пиксель 7,4 мкм
2. Image Plate с Gd покрытием
Исследования в области материаловедения, археологии, палеонтологии и т.д.

## Slide 20
Основные характеристики прибора:
Погрешность определения напряжений – ± 50МПа (сталь)
Длина волны нейтронов – 1.56Å
Монохроматор – двойной PG 002+ Si220 (BPC )
Угловое разрешение – 3х10-3
Размер пробного объёма – 1 ÷700 мм3
Максимальный вес образца – 100 кг
Максимальный размер образца – 50 см
Максимальная толщина образца – 40мм (сталь)
Назначение: измерение внутренних остаточных напряжений в массивных образцах.
Контрольная сборка
Нейтронный стресс-дифрактометр СТРЕСС (2015)