## Slide 1
Сарапин Глеб Владимирович (ПИЯФ НИЦ КИ)
18 февраля 2015 года
Порошковая нейтронная дифракция на R1-xSrxMnO3 манганитах.

## Slide 2
Манганиты РЗЭ – CMR или мультиферроизм

## Slide 3
Kurbakov, A.I. Electronic, structural and magnetic phase diagram of Sm1-xSrxMnO3 manganites / A.I. Kurbakov // J. Magn. Magn. Mater. – 2010. – V. 322. – P. 967-972.
Два фазовых перехода на соединении Sm0.5Sr0.5MnO3 при понижении температуры:
PМ диэлектрик → AF+F диэлектрик → AF+F металл
Два фазовых перехода на соединении Pr0.5Sr0.5MnO3 при понижении температуры:
PМ диэлектрик →
F металл →
АF диэлектрик
Notes: Совет. Добавьте сюда свои заметки докладчика.

## Slide 4
Данные результаты ясно показывают, что только заменой Sm на Pr и обратно можно решительно изменить магнито-транспортные свойства манганитов.
⇒ исследуем (SmxPr1-x)0.5Sr0.5MnO3
Mn3+
Mn4+

## Slide 5
⇒ исследуем (SmxPr1-x)0.5Sr0.5MnO3
Было обнаружено, что у соединения
Sm0.32Pr0.18Sr0.5MnO3
наблюдается максимальный эффект CMR.
Notes: Совет. Добавьте сюда свои заметки докладчика.

## Slide 6: Магнитные структуры манганитов
Основные типы коллинеарных магнитных структур:
Notes: Совет. Добавьте сюда свои заметки докладчика.

## Slide 7
Магнитная структура СЕ-типа при зарядовом упорядочении Mn3+ и Mn4+

## Slide 9: Нейтронная дифракция:
Экспериментальные порошковые нейтронограммы, измеренные на образце Sm0.32Pr0.18Sr0.5MnO3 при разных температурах.
Основное магнитное состояние исследуемого соединения является фазоразделенным и представляет собой смесь трех магнитных фаз, образующихся при разных температурах: F, AF-A и AF-CE. F упорядочение формируется в районе комнатной температуры. Оно соответствует высокотемпературной ромбической структуре I, единственной, существующей при температурах начала F упорядочения. При низких температурах, вплоть до гелиевых, можно однозначно утверждать, что ферромагнетизм проявляется только в фазе I. AF-A состояние формируется при ТN ≈ 170 K. AF-CE состояние формируется при Т ≈ 120 K. Оба AF состояния развиваются в моноклинной кристаллической фазе II.

## Slide 10
Ритвельдовская обработка порошковой нейтронограммы на образце 154Sm0.32Pr0.18Sr0.5MnO3 при температуре T=1.5K (на вставке при T=300K ).
Notes: Совет. Добавьте сюда свои заметки докладчика.

## Slide 11
Температурная зависимость соотношения двух кристаллических фаз

## Slide 12
Температурные зависимости постоянных элементарной ячейки для двух кристаллических фаз (I и II)
Температурные зависимости объемов элементарной ячейки для двух кристаллических фаз и угла моноколинности для фазы II

## Slide 13
Температурные зависимости длин Mn–O связей в MnO6 октаэдрах для фазы I и фазы II 154Sm0.32Pr0.18Sr0.5MnO3 соединения
Кристаллическая структура перовскита:
Разница в величинах расстояний Mn-O, приведенных на рисунке, указывает на наличие в исследуемом соединении Ян-Теллеровских искажений MnO6 октаэдров. Эти искажения относительно невелики, особенно в ромбической структуре, но их характер для двух фаз разительно отличается.
O1
O22
O21

## Slide 14
Смешанные манганиты – мультиферроики
Yb1-xSrxMnO3
Идея
Частичное дырочное допирование YbMnO3 манганита-мультиферроика Sr2+ с большим ионным радиусом позволяет перейти из области так называемых «геометрических» сегнетоэлектриков YMnO3-типа в область "магнитных" сегнетоэлектриков TbMnO3 типа.
YbMnO3
Yb0.6Sr0.4MnO3

## Slide 15
Yb0.6Sr0.4MnO3
Экспериментальные нейтронограммы соединения Yb0.6Sr0.4MnO3, измеренные на дифрактометре SSPD в диапазоне температур от гелиевых до комнатной. Красные нейтронограммы, измеренные в области температур 2.5 – 80 К, соответствуют магнитному упорядочению обеих кристаллических фаз, гексагональной и ромбической. В области температур 85 – 130 К, которой соответствуют синие нейтронограммы, наблюдается магнитное упорядочение только ромбической фазы, а область температур 135 К и выше, где нейтронограммы обозначены фиолетовым цветом, соответствует парамагнитному состоянию образца. Стрелкой с надписью «С» отмечен первый и самый мощный магнитный рефлекс C-типа антиферромагнитной структуры ромбической Pbnm фазы. Стрелкой с надписью «Г2» отмечен первый и самый мощный магнитный рефлекс Г2-типа антиферромагнитной структуры гексагональной P63cm фазы.
C
Г2
С-тип
h
h
h
h
o
o
o

## Slide 16
+
YbMnO3
Yb0.6Sr0.4MnO3
orthorhombic
(Pbnm)
hexagonal
(P63cm)
hexagonal
(P63cm)
Mn3+ - JT
Mn3+ - non JT
Кристаллические структуры
Yb/Sr
Mn
O
σ2 = ∑xiri2 - <rA>2 =0
σ2 = ∑xiri2 - <rA>2 = 0.01724 Å2

## Slide 17: Заключение:
На соединении Sm0.32Pr0.18Sr0.5MnO3 обнаружено существование структурного фазового перехода от высокотемпературной ромбической Pbnm фазы к смеси двух фаз: ромбической Pbnm и моноклинной Р21/m. С понижением температуры количество ромбической фазы плавно уменьшается и, соответственно, увеличивается количество моноклинной фазы. Ниже Т ≈ 100 K перераспределение между фазами прекращается.
Анализ магнитного вклада в экспериментальные нейтронограммы при низких температурах указывает, что основное магнитное состояние исследуемого соединения является фазоразделенным и представляет собой смесь трех магнитных фаз, образующихся при разных температурах: ферромагнитной и двух антиферромагнитных А-типа и зарядоупорядоченной СЕ-типа. Ферромагнитное упорядочение формируется в районе комнатной температуры в ромбической Pbnm структуре и проявляется только в этой фазе вплоть до гелиевых температур. Антиферромагнитные состояния А-типа (ТN ≈ 170 K) и СЕ-типа (ТN ≈ 120 K) формируются в моноклинной кристаллической фазе.

## Slide 18: Заключение:
3. Легирование стронцием частично преобразует гексагональную структуру Yb1-xSrxMnO3 в более плотно упакованную ромбическую перовскитную фазу. Образованная кристаллическая структура есть смесь ромбической Pbnm (содержащей Ян-Теллеровские Mn3+ ионы) и гексагональной P63cm (без ЯТ ионов) фаз.
4. Обе гексагональная и ромбическая фазы показывают совершенно разное магнитное поведение. Магнитное упорядочение гексагональной кристаллографической фазы обнаруживается при T ≈ 80 K. Магнитная структура представляет собой сильно фрустрированную треугольную магнитную подсистему со скошенным спиновым упорядочением магнитных моментов Mn в плоскости Г2 - типа. Величина магнитного момента ионов Mn при T = 2.6 K составляет 2.9(1) µB. Фаза с ромбической кристаллографической структурой показывает магнитное упорядочение при T ≈ 130 K. Формируется магнитная структура, предположительно C-типа.

## Slide 19
Спасибо за внимание!