## Slide 1
Стресс-дифрактометр ФСД
Примеры исследований
Объединенный институт ядерных исследований
И.В. Папушкин
Г.Д. Бокучава
В.В. Сумин

## Slide 2
Нейтронные спектрометры в экспериментальном зале реактора ИБР-2
Импульсный реактор ИБР-2 в ЛНФ ОИЯИ

## Slide 3
Внутренние напряжения в материале
Остаточные напряжения I, II, III-го рода в двухфазном материале
Возникновение остаточных напряжений 2-го рода вследствие анизотропии предела текучести
Дефекты кристаллической решетки как источники остаточных напряжений III-го рода

## Slide 4
Внутренние напряжения в материале
F
Закон Гука:
 = F/S ≈ E·l/l
l
- напряжение (stress)
l/l – сжатие / растяжение = деформация (strain)
E – модуль Юнга
S
E ≈ 20·1010 Па = 200 ГПа (сталь)
E ≈ 7·1010 Па = 70 ГПа (алюминий)
l/l = d/d ≈ 0.0001  R ≈ 0.001 (разрешение)
(min)Al ≈ 7·1010·10-4 = 7 MPa = 70 кГ/см2
ΔV  10 мм3 (светосила)

## Slide 5
Падающий пучок нейтронов
Рассеивающий объем
Исследование внутренних напряжений с помощью дифракции нейтронов
Схема эксперимента по изучению внутренних напряжений в объемном изделии
a/a0 = (d – d0)/d0 - сдвиг пика (деформация решетки)
Закон Брэгга-Вульфа: 2dexpsin = 
d = tμs/(505.556 Lmsin) (TOF-метод)
Сдвиг пика при нагрузке =20 МПа и =200 МПа
при разрешении дифрактометра R ≈ 0.001 (сталь, E=200 ГПа)
Образец

## Slide 6
Нейтронный Фурье-Стресс-Дифрактометр ФСД на импульсном реакторе ИБР-2 (ОИЯИ, Дубна)

## Slide 7
Основные параметры дифрактометра ФСД
Нейтроновод зеркальный, с покрытием из Ni
Сечение пучка на выходе 1075 мм2
Расстояние замедлитель–образец 28.14 м
Расстояние прерыватель–образец 5.55 м
Фурье-прерыватель (диск) высокопрочный Al сплав
внешний диаметр 540 мм
ширина щели 0.7 мм
кол-во щелей 1024
макс. скорость вращения 6000 об./мин.
макс. частота модуляции пучка 100 кГц
Ширина импульса тепловых нейтронов:
в режиме низкого разрешения 320 мкс
в режиме высокого разрешения 9.8 мкс
Разрешение детекторов:
BS обратного рассеяния (2 = 141) 2.310-3
ASTRA (2 = ±90) 4.010-3
Интервал длин волн 0.9 ÷ 8 Å
Поток нейтронов на образце:
без фурье-прерывателя 1.8106 нейтр./см2/сек.
с фурье-прерывателем 3.7105 нейтр./см2/сек.

## Slide 8
90º-детектор ASTRA
Нейтроновод
Место образца
Гониометр
Детектор обратного рассеяния BS
Основные узлы дифрактометра ФСД

## Slide 9
Детекторная система дифрактометра ФСД

## Slide 10
Радиальный коллиматор дифрактометра ФСД (Δx=2 мм)

## Slide 11
Высокая разрешающая способность прибора
Мин. ширина импульса нейтронов ~10 мкс
Ширина и форма пика зависят от макс. скорости прерывателя
Уровень разрешающей способности прибора позволяет надежно измерять деформации
Типичный дифракционный спектр с узкими линиями

## Slide 12
Разрешение разных секций детекторов ФСД в высоком разрешении

## Slide 13
Разрешение разных секций левого плеча детекторов ФСД

## Slide 14
Разрешение отдельных модулей секции AL4

## Slide 15
Зеркальная печь MF-2000:
мощность - 1 кВт
макс. температура - 1000 C
Окружение образца

## Slide 16
Окружение образца
Нагрузочная машина LM-20
макс. нагрузка - 20 кН
макс. температура - 800 ºС

## Slide 17
ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

## Slide 18
Лопатки газотурбинной установки

## Slide 19
Лопатки газотурбинной установки

## Slide 20
ВВЭР-1000 – водно-водяной ядерный реактор с водой под давлением, энергетическая мощность - 1000 МВт: 1 – контрольные стержни; 2 – оболочка реактора; 3 – основание реактора; 4 - входное и выходное сопло; 5 - корпус реактора; 6 - активная зона реактора; 7 - топливные стержени.
Нововоронежская АЭС в Воронежской области (Россия).
Исследование остаточных напряжений в корпусе реактора ВВЭР-1000
Росатом
ОИЯИ

## Slide 21
Cut line
Cut line
Исходный образец – часть корпуса реактора ВВЭР-1000 с аустенитной наплавкой (серая). Приготовление образца для нейтронных экспериментов.
Измерение компоненты y тензора остаточных деформаций.
Типичные дифракционные спектры от исследуемого образца. В аустенитной наплавке наблюдается сильная текстура.
Распределение остаточных напряжений вдоль координаты X. X = 0 – край образца со стороны наплавки. Линиями показаны результаты расчетов «ОКБ ГИДРОПРЕСС» (Подольск). Нейтронные данные (□ - x, ◊ - y, ○ - z): 1) феррит; 2) аустенит (в точке X = 4 мм).
Исследование остаточных напряжений в корпусе реактора ВВЭР-1000

## Slide 22
Спасибо за внимание!