## Slide 1: Нейтронные дифракционные исследования квазидвумерного сотового антимоната Na3Co2SbO6
Кунцевич А. А., Курбаков А. И., Церковная Е.А., Малышев А.Л.
Лаборатория Исследования материалов, ПИЯФ

## Slide 2
Представление слоистой кристаллической структуры Na3Co2SbO6 в виде многогранников: октаэдры сурьмы показаны розовыми, октаэдры кобальта - синими, ионы натрия - желтыми шарами, а кислород - небольшими красными шариками.
Все структуры A1+3B2+2C5+O6 типа высоко упорядочены из-за большой разницы в зарядах A/B и C катионов.
Слоистые соединения со структурой медовых сот

## Slide 3
Нейтронограмма Na3Co2SbO6 при Т=300 К, SSPD, ПИЯФ
G4.1, LLB, Saclay, France
Экспериментальные данные

## Slide 4
“Intuitively, the most symmetrical of the two indistinguishable cases would seem more appropriate,but here we meet a dilemma. When indexing a powder pattern, the trigonal case is,un doubtedly, more symmetrical. But when refining the crystal structure, the C2/m model with seven variable coordinates is more symmetrical than the P3112 model with fifteen variable coordinates, not to mention thermal parameters. ‘’
C2/m (№12) или P3112 (№151)
Необычная ситуация: по числу независимых параметров решётки тригональная модель проще моноклинной (выше по симметрии), а по числу независимых координатных параметров - наоборот.
Сравнение трех типов сверхрешетки, полученных из типа O3 структуры (α-NaFeO2 типа) с общей формулой A3(M2X)O6. (а) Октаэдрический M2XO6 слой параллельный (001), общий для всех трех типов сверхрешеток. Отмечены сверхячейка и субъячейка. MO6 и XO6 октаэдры серого и белого цвета, соответственно. (b), (c), (d) Упаковки XO6 октаэдров (A и M катионы опущены для ясности). Различные цвета используются для идентичных XO6 октаэдров на разных уровнях.
V.V. Politaev et al. / J. of Solid State Chemistry 183 (2010) 684.

## Slide 5
Кристаллическая структура C 2/m (№12)
a = 5.3637(2) Å
b = 9.2756(3) Å
c = 5.6513(2) Å
α= 90.0°
β= 108.510(4)°
γ= 90.0 °

## Slide 6: Медовые соты и магнитная структура
С физической точки зрения, сотовидная решетка, несмотря на ее простейшую структуру, обеспечивает нетривиальные физические явления. В отличие от треугольной решетки сотовидная решетка геометрически не фрустрирована для антиферромагнитных взаимодействий, но она имеет координационное число z=3, минимально возможное для любых регулярных 2D решеток. Таким образом, квантовые флуктуации, как ожидается, будут слабее, чем в случае одномерной (1D) цепи (z=2), но сильнее, чем в других двумерных решетках (например, при z=4 в случае квадратной решетки). Таким образом, антиферромагнитный порядок для сотовидной решетки является более хрупким.

## Slide 7
В соответствии с экспериментальными данными (температура Кюри-Вейсса отрицательна  = -101 K, что указывает на преобладание AFM взаимодействия) и теоретическими расчетами (LMTO и FP-LAPW) все обменные параметры - как внутрислоевые (JI ~ 3 K и JII ~ 9 K) и межслоевые (Jinter ~ 0.2 K) - AFM, все спины в плоскости AFM связаны, а взаимодействие между слоями также AFM, но слабее.
B = 0.1 T

## Slide 8: Мульти-к структура
}: =
=
Изюмов Ю. А., «Нейтроны и твердое тело», т 2, 1981
Ковалев О. В., «Неприводимые представления пространственных групп», АН УССР, 1961

## Slide 9: Мульти-k структуры
k=
k=
k=
k1=
k2=

## Slide 10
}: =
=
Магнитная структура

## Slide 11
}: =
=
Магнитная структура

## Slide 12
Based on materials presented by Juan Rodríguez-Carvajal, Institute Laue-Langevin, Grenoble
Решение кристаллической структуры (FullProf)
Определение волнового вектора
k-Search или SuperCell
Метод Ле Бейля.
Симметрийный анализ BasIreps
Определение магнитной модели (FullProf)
Алгоритм решения магнитной структуры для порошковой дифракции
Уточнение параметров магнитной структуры (FullProf)

## Slide 13
Спасибо за внимание

## Slide 15
Фрагмент C2/m структуры Na3Co2SbO6 внутри магнито-активных слоев: (слева) организация Co-O-Co связей двух типов: I (пунктирные линии) и II (сплошные линии), более длинные и более короткие Co-O связи показаны зеленым и коричневым цветами соответственно; (справа) представление в виде многогранников CoO6 октаэдров, разделенных по ребрам. Ионы кобальта, сурьмы и кислорода показаны синими, розовыми и красными шарами, соответственно.

## Slide 16
(a)-(b) два типа CoO6 октаэдров, уложенных в сотовой плоскости, когда длинная Co-O связь лежит перпендикулярно или в общей Co2O6 плоскости. (c) одна дырка в t2g суб-оболочке в высокоспиновой d7 конфигурации Co2+ иона, расположенных в тетрагонально удлиненном CoO6 октаэдре.