## Slide 1
Дифракция нейтронов 2017, 14 - 16 июня 2017, ПИЯФ, Гатчина
Магнитная структура DyMnO3: эффекты памяти и странная связь
Dy-Mn
И. А. Зобкало, С.В. Гаврилов, В.М. Фрейман
ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский Институт»
M. Meven
Institute of Crystallography, RWTH Aachen University and Jülich Centre for Neutron Science at Heinz Maier- Leibnitz Zentrum, Garching, Germany

## Slide 2
RMnO3 perovskite multiferroics
Space group Pbnm
TbMnO3, DyMnO3, GdMnO3
Cycloidal multiferroics
E-type multiferroics
HoMnO3, YMnO3
Objects: Dy(1-x)HoxMnO3 (0 ≤ x ≤ 1)
ДН 2017, 14 - 16 июня 2017

## Slide 3
DyMnO3 perovskite multiferroic
IMn(0 ky 1) + IDy(0 ½ 1)
Two magnetic phases exist simultaneously
kMn = (0 ky 0) – “manganese” magnetic phase
kDy = (0 1/2 0) – “dysprosium” magnetic phase
Goto T. et al, Phys. Rev. Lett. 92, 257201 (2004)
Diffractometer HEIDI – MLZ
IDy(0 ½ 1)
M. Meven
ДН 2017, 14 - 16 июня 2017

## Slide 4
DyMnO3: Magnetic order evolution
Temperature evolution of “manganese”- type satellite = (0 ky 1)
+ (0 ½ 1)
cf. T. Finger et al. Phys. Rev. B 90, 224418 (2014).
ДН 2017, 14 - 16 июня 2017

## Slide 5
DyMnO3 perovskite multiferroics
Strong Dy-Mn coupling is confirmed.
Even disordered Dy-subsystem influences greatly on Mn magnetic order.
Magnetic order properties depend strongly on the thermal pre-history of the crystal!
ДН 2017, 14 - 16 июня 2017

## Slide 6
Thank you for your attention!
ДН 2017, 14 - 16 июня 2017