## Slide 1
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года
Особенности температурной и полевой эволюции кирального рассеяния в NdMn2O5
А. Н. МАТВЕЕВА, С.В. ГАВРИЛОВ, И.А. ЗОБКАЛО
ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт»
Andrey SAZONOV, Vladimir HUTANU
Institute of Crystallography, RWTH Aachen University and Jülich Centre for Neutron Science at Heinz Maier- Leibnitz Zentrum, Garching, Germany
Arsen GOUKASSOV
Laboratoire Leon Brilluoin, CEN Saclay, France

## Slide 2
Magnetic multiferroics RMn2O5 - R = Tb, Yb, Y, Dy, Er, Eu…
Пространственная группа Pbam (?)
J3, J4, J5 – в плоскости ab
J3, J4 – Mn4+ - Mn3+
J5 – Mn3+ - Mn3+
J1 и J2 вдоль c
Mn4+ - Mn4+
суперобмен
H12 = - J(S1·S2)
Обменно - фрустрированная система !
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года

## Slide 3
NdMn2O5
Существует одновременно три магнитных фазы
k1, k2 = (0.5 0 kz1,2) – упорядочение марганца
k3 = (0.5 0 0) – упорядочение Nd3+ – TNd = 5 K
k1 (фаза 1) – TN = 30 K
k2 (фаза 2) – T2 = 28 K (?)
(-0.5 0 -0.6)
(-0.5 0 -0.4)
Дифрактометр POLI – MLZ
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года
V. Hutanu, A. Sazonov

## Slide 4
NdMn2O5: Сферическая нейтронная поляриметрия
Элементы поляризационных матриц, E = 0 |  |  |  |  |  | 
4К | (1.5, 0, -0.4) |  |  | (0.5, 0, -0.4) |  | 
 | x | y | z | x | y | z
x | -0.80(4) |  |  | -0.86(3) |  | 
y | -0.12(3) | -0.29(3) |  | -0.16(2) | -0.17(2) | 
z | -0.05(3) |  | 0.18(3) | -0.16(2) |  | 0.16(2)
18К | (1.5, 0, -0.4) |  |  | (0.5, 0, -0.4) |  | 
 | x | y | z | x | y | z
x | -0.98(7) |  |  | -0.74(3) |  | 
y | -0.05(7) | -0.42(7) |  | -0.16(4) | 0.43(2) | 
z | -0.09(6) |  | 0.38(9) | -0.04(4) |  | -0.27(2)
T = 4 K (SNP)
a ~ - угол между плоскостью спирали и плоскостью ab;
γ ~ 16.0 (2.1) с горизонтальной осью u
T= 6 K (XYZ)
a ~;
γ ~ 16.3 (3.4)
T = 18 K (SNP)
a ~ ;
γ ~ 12.4 (3.1)
Эллиптический параметр
Киральный параметр
R=
cos(·sin(·
] – вектор спирали
- доля правых доменов
- доля левых доменов
Эллиптическая спираль
Элементы поляризационной матрицы
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года

## Slide 5
≈ 0.60 (2)
≈ 0.40 (2)
NdMn2O5: Сферическая нейтронная поляриметрия
S. Chattopadhyay et al. Phys. Rev. B 93, 104406 (2016).

## Slide 6
Нагрев до 40 К, затем охлаждение в электрическом поле.
Электрическое поле вдоль оси b.
NdMn2O5: Температурные зависимости кирального рассеяния в электрических полях
Киральность заметно не изменяется при изменении электрического поля от -8,4 кВ / см до +8,4 кв / см при постоянной температуре 15 К после охлаждения в нулевом поле.
- )/2
= )/2
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года

## Slide 7
I++I-
I+-I-
Сателлиты
(1/2, 1, 0.4) (1/2, 1, -0.4)
(1/2, 1, 0.4)
NdMn2O5: дифракция в слабом магнитном поле
0.1 T, 2 K
Дифрактометр 6T2 – LLB
A. Gukasov

## Slide 8
FC
Магнитное рассеяние изменялось при изменении электрического поля от ‑8.4 kV/cm до +8.4 kv/cm в FC.
NdMn2O5: Эволюция магнитного рассеяния
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года

## Slide 9
Обуславливая преимущественное направление вращения спиралей, DMI может рассматриваться как причина возникновения ферроэлектричества в NdMn2O5.
Приложение электрического поля приводит к изменению углов связей Mn-O близких к некоторой критической величине θk, характерной для RMn2O5. таких изменений достаточно, чтобы изменить знак параметра антисимметричного обмена d(θ) в некоторых доменах.
Киральность в NdMn2O5
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года

## Slide 10
Спасибо за внимание!
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года

## Slide 11
- Определяет направление вектора Дзялошинского.
Антисимметричный суперобмен через анион
VDM = D[S1×S2]
VDM=d(θ)[R1×R2][S1×S2]; d(θ) = d1+d2cosθ
D = d(θ)[R1×R2]
d(θ) =d1+d2(θ) определяет знак вектора Дзялошинского, не зависит от выбора номера иона
[R1×R2]
Антисимметричный обмен – взаимодействие Дзялошинского-Мория, DMI
Дифракция нейтронов – 2017, ФГБУ «ПИЯФ», 14 - 16 июня 2017 года
DMI в RMn2O5
Pbam
Pm, γ = 90
для Pbam D = 0
для Pm D 0 !
V. Baledent et al, Phys.Rev.Lett. 114, 117601, 2015