## Slide 1: Нейтронографический текстурный анализ пьезокерамических материалов на основе системы PbZrO3-PbTiO3 T.И.Иванкина Лаборатория нейтронной физики им.И.М.Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
Рабочее совещание «Дифракция нейтронов – 2017»
ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, 14-16 июня 2017

## Slide 2: Нейтронографический текстурный анализ пьезокерамических материалов на основе системы PbZrO3-PbTiO3 Программа сотрудничества ОИЯИ – Республика Беларусь «Корреляция структуры, кристаллографической текстуры пьезокерамических материалов на основе системы PbZrO3-PbTiO3 с их упругими и пьезоэлектрическими свойствами» Л.А.Близнюк – научный руководитель А.К. Летко Н.А. Басов В.И. Каско Государственное объединение «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», Минск, Беларусь

## Slide 3: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
Цирконат-титанат свинца (ЦТС) – пьезокерамика, классический сегнетоэлектрик, который благодаря своим уникальным пьезоэлектрическим свойствам занимает лидирующее положение на рынке
пьезоэлектрических материалов.
Преимущества пьезокерамики по сравнению с монокристаллами - технологичность и дешевизна.
Изготовление пьезокерамики проще, чем выращивание монокристаллов.
Из керамики можно изготавливать изделия любой формы — линзы, цилиндры и т.п.
К важным характеристикам ЦТС относят
Высокий пьезомодуль (d33);
Высокую механическую добротность, что снижает механические потери и позволяет снизить рабочую температуру;
Низкий коэффициент рассеяния, что обеспечивает невысокий нагрев, более экономичную эксплуатацию, высокую стабильность низких диэлектрических и механических потерь в сложных условиях.

## Slide 4
Малогабаритные
керамические
антенны и
керамические
антенные элементы
(ГЛОНАСС, GPS)
Пьезокерамические излучатели и приемники
для ультразвуковых расходомеров жидкости
и теплосчетчиков
Пьезокерамические движители
для сканирующих туннельных и
силовых микроскопов
Диэлектрические
резонаторы
и керамические
подложки для СВЧ-
техники
Многорезонаторные
малогабаритные
корпуса для
фильтров СВЧ-
диапазона
Лаборатория электронной керамики НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск

## Slide 5: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
При синтезе ЦТС имеет кубическую структуру кристалла перовскита, каждая единица которого состоит из небольшого четырехвалентного иона металла (Ti или Zr) в решетке больших двухвалентных ионов металла (как правило, Pb).
В результате поляризации, которая приводит к тетрагональной или ромбоэдрической симметрии в кристаллах ЦТС, каждый кристалл приобретает дипольный момент.

## Slide 6: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
Pb(Zr1-xTix)O3 - это твердый раствор
ферроэлектрик PbTiO3
(TC = 495ºC), тетрагональный при комнатной температуре
анти-ферроэлектрик PbZrO3
(TC = 234ºC), орторомбический при комнатной температуре
Фазовая диаграмма ЦТС (PZT)

## Slide 7: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
Pb (Zr0,53Ti0,47)O3 - структура перовскита с тетрагональным искажением (P4mm) кристаллической решетки
a = 4.04811 Å, b = 4.11839 Å
Синтез
Спекание
Используется шихта, содержащая окислы свинца,
титана и циркония.
Смешивание и измельчение в вибромельнице.
Синтез составов на воздухе производился в
муфельной электрической печи при температуре
8000С в течение 2 – 6 часов.
Охлаждение образцов.
Измельчение твердого раствора до мелкозернистого
порошка.
Порошок смешивался со связкой (ПВА) в течение
12 часов в вибромельнице.
Материал высушивался, гранулировался.
Прессование образцов.
Обжиг при температурах 1200-1240 0С 2-4 часа.
Процесс получения пьезокерамических образцов
Поляризация

## Slide 8
Нейтронный дифрактометр СКАТ
001
110
{hkl}=h
XA
ZA
y
1368 спектров

## Slide 9
Измерения кристаллографической текстуры на тестовых образцах

## Slide 10: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
Контролируемый обжиг
Образец | Скорость подъема температуры, град/час | Температура обжига, град С | Длительность, час | Скорость охлаждения, град/час
PZT1 | 100 | 1270 | 2 | 100
PZT2 | 100 | 1270 | 2 | 10
PZT3 | 100 | 1270 | 2 | 250
Размеры образцов: высота – 40 мм, диаметр – 30 мм
Плотность: 7.75 103 кг/м3

## Slide 11: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
Типичный нейтронно-дифракционный спектр Pb (Zr0,53Ti0,47)O3, время экспозиции–40 мин
Noliac

## Slide 12: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
001 100 001 Noliac 100
PZT1
PZT2
PZT3
Образец | Полюсная фигура (001) |  |  | Полюсная фигура (100) |  |  | Текстурный индекс
 | Min m.r.d | Max m.r.d. | A % | Min m.r.d | Max m.r.d. | A % | 
PZT1 100 град/час | 0.820 | 1.244 | 42.4 | 0.665 | 1.566 | 90.1 | 1.76
PZT2 10 град/час | 0.900 | 1.158 | 25.9 | 0.837 | 1.135 | 29.8 | 1.20
PZT3 250 град/час | 0.855 | 1.196 | 34.1 | 0.778 | 1.153 | 37.5 | 1.45
Noliac | 0.535 | 1.775 | 124.1 | 0.549 | 1.554 | 100.5 | н/о

## Slide 13: Пьезокерамические материалы на основе системы PbZrO3-PbTiO3
Образец | Полюсная фигура (001) |  |  | Полюсная фигура (100) |  |  | Текстурный индекс
 | Min m.r.d | Max m.r.d. | A % | Min m.r.d | Max m.r.d. | A % | 
PZT1 100 град/час | 0.820 | 1.244 | 42.4 | 0.665 | 1.566 | 90.1 | 1.76
PZT2 10 град/час | 0.900 | 1.158 | 25.9 | 0.837 | 1.135 | 29.8 | 1.20
PZT3 250 град/час | 0.855 | 1.196 | 34.1 | 0.778 | 1.153 | 37.5 | 1.45
Noliac | 0.535 | 1.775 | 124.1 | 0.549 | 1.554 | 100.5 | н/о
m.r.d. – multiply random distribution
Текстурный индекс J – количественная характеристика текстуры;
при отсутствии текстуры J = 1, для монокристалла J = ∞

## Slide 14: Выводы
Исследованы условия получения кристаллографической текстуры в керамических образцах,
синтезированных на основе пьезоэлектрических материалов Pb (Zr0.53Ti0.47)O3.
2. Установлено, что на формирование текстуры влияет скорость охлаждения образцов.
Определены оптимальные режимы получения текстурированной керамики.

## Slide 15
International Conference “Condensed Matter Research at the IBR-2”
9-12 October 2017
Dubna, Moscow region, Russia
Neutron scattering investigations at the IBR-2 reactor cover different fields of condensed matter physics, materials science, chemistry, biophysical, geophysical and engineering sciences.
WebSite: http://cmr-ibr.jinr.ru/
On-line registration and abstract submission: 30.06.2017

## Slide 16: Спасибо за внимание! Ждем Вас в Дубне! 9-12 октября 2017