## Slide 1
Применение дифракции нейтронов для исследования липидной матрицы верхнего ороговевшего слоя кожи Stratum Corneum
М.А. Киселев
Лаборатория нейтронной физики
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
E-mail: kiselev@jinr.ru
V рабочее совещание «Дифракция нейтронов 2017», Гатчина, 14-16 июня, 2017

## Slide 2
Stratum Corneum (SC) является главным защитным барьером кожи млекопитающих. Диффузия веществ и воды идет через липидную матрицу SC.

## Slide 3: Drug penetration pathways across the skin.
Down hair
follicle
Across SC
Down
sweat gland
Intercellular route

## Slide 4: Phospholipids and ceramides
SANS, SAXS
Diffraction

## Slide 5: Phospholipids – major component of cell membranes. Ceramides – major components of stratum corneum lipid matrix. Phospholipids and ceramides – important materials for drug and cosmetic industry.

## Slide 6: Objects and methods
Multilamelar vesicles (Liposomes)
Oriented multilamellar planar system
on quartz substrate
Small-angle and wide-angle
powder X-ray diffraction at synchrotron source
Neutron diffraction

## Slide 7
H2O
Multilamellar
Vesicle
A
B
Multilamellar vesicles (A)
or multilamellar membranes oriented on the quartz plates (B) are object for the
X-ray and neutron diffraction
Что даёт фурье преобразование? От фосфолипидов к церамидам…

## Slide 8: 12 типов церамидов обнаружены в SC

## Slide 9: Четырехкомпонентная модельная многослойная мембрана на основе церамида 6 (модельная мембрана липидной матрицы SC)
55% церамида 6
15% пальмитиновой кислоты
25% холестерина
5% сульфата холестерина
Три подхода: Греция, Бельгия, Россия+Германия

## Slide 10
Нейтронная дифракция, V1 Берлин
h – фаза, равная +1 или -1 для центросимметричного бислоя
h – порядок дифракционного отражения
Ih – интегральная интенсивность дифракционного пика
?
Кривые качания измеренные от модельной мембраны CER6/Ch/PA/ChS=55/25/15/5 при T=32oC, 60% влажности и 8% D2O

## Slide 11: Fourier profiles at RH=60%, T=32oC
Repeat distance 45.63±0.04Å
Repeat distance 54.750.03 Å
Membrane thickness 45.80.1 Å
Intermembrane space 9.00.1 Å
Model SC membranes
DMPC

## Slide 12
Функция распределения воды в модельной мембране SC: CER6/Ch/PA/ChS=55/25/15/5
Важное преимущество нейтронов

## Slide 13: Nanostructure of fully hydrated model SC membrane ceramide 6/cholesterol/palmitic acid/cholesterol sulfate =55/25/15/5
M. A. Kiselev, N. Yu. Ryabova, A. M. Balagurov, S. Dante, T. Hauss, J. Zbytovska, S. Wartewig, R. H. H. Neubert. New insights into structure and hydration of stratum corneum lipid model membrane by neutron diffraction. European Biophysics J. 34 (2005) 1030–1040.

## Slide 14: Hyposesis of super-strong intermembrane interaction created by ceramide 6 in fully extended conformatiion (armature reinforcement).
Fully extended conformation of ceramide
Hair-pin conformation of ceramide
Bricks and mortar model of SC
M.A. Kiselev. Conformation of ceramide 6 molecules and chain–flip transitions in the lipid matrix of the outermost layer of mammalian skin, the stratum corneum. Crystallography Reports, 2007, Vol. 52, No. 3, pp. 525–528

## Slide 15: Зависимость толщины мембраны от длины молекулы жирной кислоты подтверждает модель арматурного укрепления
Применение дейтерированных меток

## Slide 16: Введение длинноцепочечного церамида также подтверждает модель арматурного укрепления

## Slide 17
Для базовой мембраны =936мин. Замена пальмитиновой кислоты на смесь из 6 жирных кислот ускоряет процесс диффузии. Для мембраны с составом 55% CER6 /20% Ch /15% FFA /10% ChS = 61±2мин.
Важность многофазности липидной матрицы SC для процессов диффузии воды через кожу.
Диффузия воды

## Slide 18: Фармацевтические выводы по нейтронной дифракции
Гидрофильное направление диффузии лекарств затруднено из-за малости межмембранного пространства.
Aрматурное укрепление липидной матрицы SC молекулами церамида 6 делает липофильный путь более перспективным для диффузии лекарств.
Липофильная диффузия должна усиливаться веществами, вызываюшими фазовое расслоение мембраны или создающими дефекты в мембране.
корнеоциты
Липидная матрица SC
Гидрофильное направление
Липофильное
направление

## Slide 19
Модельная мембрана на основе церамида 6 в избытке воды при pH=7.2 и pH=9.0 (20°C)
Фазовое расслоение
Избыток воды. Синхротронный эксперимент

## Slide 20
Schroeter, D. Kessner, М.А. Kiselev, Th. Hauss, S. Dante, R.N.N. Neubert.
Basic nanostructure of CER[EOS]/ CER[AP]/ CHOL/ FFA multilamellar membranes. A neutron diffraction study. Biophysical Journal 97 (2009) 1104-1114.
Открытый вопрос: Почему не обнаружено длиннопериодной фазы в ориентированных на кварцевых подложках мембранах с частичной гидратацией?
Условия формирования длиннопериодной фазы в модельных мембранах stratum corneum .
Sandwich model of LPP
?

## Slide 21
В присутствии длинноцепочечного церамида, достаточным условием формирования длиннопериодной фазы в модельной мембране липидной матрицы SC является наличие избытка воды, низкое значение pH (до 9.0) и низкая температура (до 60°C).
Малоугловая ламеллярная дифракция от многослойных везикул Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS с
соотношением компонент 30/30/20/15/5 (вес. %) в избытке воды.
pH
pH = 7.2
Температура
= 35.7 Å
Условия формирования длиннопериодной фазы в модельных мембранах stratum corneum.

## Slide 22: С 2005 по 2017 участниками опубликовано 26 работ
М.А. Kiselev JINR, Russia
А.М. Balagurov JINR Russua
V.L. Aksenov JINR Russia
E.V. Ermakova JINR Russia
N.Y. Ryabova JINR Russia
A.Y. Gruzinov KI Russia
A.B. Zabelin KI Russia
R. Neubert MLU Germany
A. Rethberg MLU Germany
D. Kessner MLU Germany
A. Schroter MLU Germany
Th. Hauss HZB Germany
S. Dante HZB Germany
D. Lombardo MU Italy

## Slide 23: Used instruments
V1 diffractometer, Berlin Neutron Scattering Center, HZB, Germany
DN-2 diffractometer, FLNP, JINR, Russia
D22, LURE, Orsay, France
DICSI diffractometer, synchrotron KISI, NIC KI, Moscow, Russia
What about PIK ???

## Slide 24: Спасибо за внимание