## Slide 1
Порошковые нейтрон-дифракционные исследования фрустрированных двумерных магнетиков
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Петербургский институт ядерной физики Россия, 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, Орлова роща.
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 2
Основные участники работы
В.Б. Налбандян
E.A. Зверева
М.Д. Кучугура, А.Н. Коршунов
С.Ю. Подчезерцев, А.Л. Малышев, Е.А. Церковная
F. Damay
Южный федеральный университет (г.Ростов)
Химфак
МГУ, Физфак, кафедра низких температур и сверхпроводимости
LLB, France
A. Senyshyn
HMLZ, Technische Universität München
J. Rodriguez-Carvajal
ILL, France
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017
ПИЯФ

## Slide 3
Существенный вклад квантовых эффектов в их термодинамику и кинетику, приводит к богатым и разнообразным фазовым диаграммам и множеству необычных характеристик.
Физика материалов с низкоразмерными магнитными системами является одной из наиболее быстро развивающихся областей современной физики конденсированного состояния, поскольку затрагивает основные квантово-механические аспекты строения вещества
Основополагающие теоремы квантовой механики указывают на невозможность формировании дальнего магнитного порядка в одномерных и двумерных структурах (теорема Мермина–Вагнера для Т≠0)
В реальных магнетиках, однако, конкуренция обменных взаимодействий, пренебрежимо малые межслоевые обменные взаимодействия, фрустрации и, безусловно, анизотропия могут кардинальным образом влиять на фундаментальные механизмы упорядочения и соответствующие фазовые переходы
Поэтому вопросы, касающиеся механизмов формирования основного квантового состояния низкоразмерных магнетиков, являются в настоящее время одними из самых сложных в ФКС
Физика магнитных низкоразмерных соединений
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 4
2. Слоистые соединения с «honeycomb» сотообразной (гексагональной) кристаллической структурой, 2D магнетики
1. Спиновые фрустрированные (треугольные) слоистые оксиды, 2D магнетики
Оксиды Sb5+ и Te6+
Li3Ni2SbO6
MnSb2O6, СoSb2O6, СuSb2O6
MnSnTeO6
Объекты исследований
Оксиды Sb5+ и Te6+
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017
Na2Ni2TeO6 А.Коршунов
Na3Co2SbO6
С.Подчезерцев
М.Кучугура
Квадратная решетка - Топологический переход БКТ …..

## Slide 5
Спиновые геометрически фрустрированные (треугольные) слоистые оксиды
MnSb2O6
Объекты исследований
Геометрическая фрустрация обменного взаимодействия –
такое пространственное расположение магнитных ионов в кристалле, при котором невозможно одновременное антипараллельное упорядочение всех взаимодействующих спинов
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 6
Слоистые соединения с сотообразной (гексагональной)
кристаллической структурой
Na3Co2SbO6
Объекты исследований А3M2SbO6 и А3M2TeO6
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017
геометрически не фрустрированы,
т.к. количество спинов в гексагональной ячейке удвоено по сравнению с треугольной.
Причины возникновения фрустрации могут быть не только геометрические, но иметь обменную природу. В таком случае фрустрация возникает за счет конкуренции обменных взаимодействий, когда важным становится взаимодействие не только между ближайшими соседями, но и соседями, следующими за ближайшими, или третьими и т.д.

## Slide 7
Соединения A3M2SbO6 относятся к структурному семейству α-NaFeO2, характеризуемому типом упаковки ABCABC. В рамках данного типа упаковки возникает три вида сверхструктур, что приводит к дилемме при индицировании порошковых дифрактограмм
P63/mcm
P6322
Соединения A2M2TeO6 принадлежат структурному семейству NaxCoO2, характеризуемому различными типами упаковки в зависимости от x: ABBA (пр. группа P63/mcm) и ABBCCA (P6322). Различным типам упаковки соответствуют различные варианты межслоевого упорядочения
  Семейства α-NaFeO2 и NaxCoO2
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017
Укладки P2 (слева) и P3 (справа) для NaxCoO2 (х ≤ 1)
A-2, M –1, Sb – 1, O -2
A-3, M –2, Te – 1, O -1

## Slide 8
2D honeycomb-lattice Heisenberg model with up to third neighbor exchanges, J1,2,3, and spin-configuration diagrams for Neel, zigzag, stripy and FM order.
1.P. H. Y. Li, R. F. Bishop, D. J. J. Farnell, and C. E. Campbell, Phys. Rev. B 86, 144404 (2012).
2. E.A. Zvereva et all. Phys. Rev. B 92, 144401 (2015).
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 9
adapted from
J. B. Fouet, P. Sindzingre, C. Lhuillier, Eur. Phys. J. B.
20, 241 (2001)
J2/J1 - J3/J1 phase diagrams for
AF J1 > 0 (a)
and for
FM J1 < 0 (b).
The related phases in both diagrams are similarly colored. The zig-zag ordered phase is in red and labelled II for AF J1 and IV for FM J1.
2D honeycomb-lattice Heisenberg model with up to third neighbor exchanges, J1,2,3, and spin-configuration diagrams
 | J1 (K) | J2 (K) | J3 (K) | J5 (K)
Na3Ni2SbO6 | 15 | -22 | ≈ 0 | 1
Li3Ni2SbO6 | 18 | -25 | ≈ 0 | 2
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 10
Классическая магнитная фазовая диаграмма для 2D гейзенберговских магнетиков на решетке пчелиные соты в модели J1- J2- J3 и соответствующие спиновые модели: (a) Неелевское АФМ (Neel), (b) АФМ зигзаг (columnar), (c) спиральное (spiral-1) и (d) спиральное (spiral-2)
2D honeycomb-lattice Heisenberg model with up to third neighbor exchanges, J1,2,3, and spin-configuration diagrams for Neel, zigzag, spirals
Oitmaa J., Singh R. R. P. Phase diagram of the J1- J2- J3 Heisenberg model on the honeycomb lattice: A series expansion study // Physical Review B. – 2011 – Vol.84. – P.094424.
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 11
2D honeycomb-lattice Heisenberg – Kitaev model
Фазовая диаграмма модели Китаева. Треугольник соответствует сечению положительного октанта (Jx, Jy, Jz ≥ 0) плоскостью Jx + Jy + Jz = 1.
Диаграммы для других октантов подобные
Фазовая диаграмма модели
Китаева-Гейзенберга в учетом анизотропии
Kitaev A. Anyons in an exactly solved model and beyond //Annals of Physics. – 2006. – Vol. 321. – P. 2-111.
Kimchi I., Analytis J. G., Vishwanath A. Three-dimensional quantum spin liquids in models of harmonic-honeycomb iridates and phase diagram in an infinite-D approximation. // Physical Review B. – 2014. – Vol. 90. – P. 205126.
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 12
Слоистые оксиды щелочных и переходных металлов сейчас интенсивно исследуются из-за их потенциального применения как твердых электролитов и электродных материалов. А в последнее время – как уникальных магнетиков
Новая генерация слоистых сложных металлических оксидов A+3M2+2 Sb5+O6 и A+2M2+2Te6+O6 (A=Li, K, Na; M – 3d металл) с основанной на сотообразном устройстве кристаллической структурой, где упорядоченные смешанные слои магнитных катионов M2+ и Sb5+/Te6+ чередуются с немагнитными слоями щелочного металла
Na2Cu2TeO6, Na3Cu2SbO6 и Cu5SbO6 (Cu+3Cu2+2Sb5+O6) – спин-щелевое поведение
Cu3Ni2SbO6 и Cu3Co2SbO6 – AFM зигзаг
Na3LiFeSbO6, Na4FeSbO6 и Li4MnSbO6 – нет long-range магнетизма
Na3M2SbO6 (M=Cu, Ni, Co), Li3Ni2SbO6, Li3Ni2BiO6 и Na3Ni2BiO6 - AFM (их магнитные структуры и реальное квантовое основное состояние остаются неизвестными). Влияние межслоевых связей и анизотропии в основном состоянии в таких системах практически не исследованы.
Li3Ni2SbO6, Na3Co2SbO6, Na2Ni2TeO6 и K2Ni2TeO6 , Li2Ni2TeO6 , Na3Ni2SbO6
Сложные оксиды на основе брусито-подобных октаэдрических слоев AxMO2
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 13
  Магнитная структура Li3Ni2SbO6 anNa2Ni2TeO6
  Magnetic structures of Li3Ni2SbO6 and Na2Ni2TeO6
Li3Ni2SbO6
Na2Ni2TeO6
C2/m k =(1/2 1/2 0)
T = 1.5 K
The opposite directions of the spins of nickel ions are marked in different colors
FMz
P63/mcm k= (1/2 0 0)
θ = 8 К >0
TN = 15 K
θ = - 20 К < 0
TN = 27 К
AFMz
μ = 1.62(2) μB/Ni
μ = 1.71(2) μB/Ni
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 14
Магнетизм Na3Co2SbO6
В соответствии с экспериментальными данными (температура Кюри-Вейсса отрицательна  = -101 K) и теоретическими расчетами (LMTO и FP-LAPW) все обменные параметры - внутрислоевые (JI ~ -3 K и JII ~ 9 K) и межслоевые (Jinter ~ - 0.2 K) - cлабые, все спины в плоскости FM и AFM связаны, а взаимодействие между слоями также AFM, еще слабее.
AFM
G4.1, LLB
Изотермы намагниченность M(B) не демонстрируют ни гистерезис, ни насыщение в магнитных полях до 5 Тл даже при самой низкой температуре. Магнитный момент ниже теоретически ожидаемой величины в насыщении для двух Co2+ ионов на формульную единицу, принимающих либо высокоспиновое (S = 3/2), либо низко спиновое состояние (S = 1/2).
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 15
Магнитное упорядочение в Na3Co2SbO6:
два k- вектора k1=(1/2,1/2,0) and k2=(0,1/2+,1/2)
T(K)
2Theta (degrees)
(1/2,1/2,0)
(0,1/2+, 1/2)
(1/2,1/2,1)
Na3Co2SbO6
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 16
Na3Co2SbO6
k1=(1/2,1/2,0)
k2=(0,1/2+,1/2)
 ≈ 0.011
!
!
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 17
Na3Co2SbO6
Предполагая нулевую фазу между соответствующими коэффициентами Фурье, мы можем предложить магнитную структуру, самую простую из возможных, которая полностью соответствует порошковым дифракционным экспериментальным данным. Эта спиновая структура образована суперпозицией коллинеарной AFM (k1) в общем направлении с длинно-периодной синусоидальной (k2) компонентой вдоль a- оси.
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017

## Slide 18
Спасибо за ваше внимание!
«Дифракция нейтронов – 2017 » А.И. Курбаков Гатчина, ПИЯФ, 14.06.2017