## Slide 1: Исследования магнитного упорядочения в Li3Ni2SbO6 методами дифракции нейтронов и электронного парамагнитного резонанса
Докладчик:
Подчезерцев С.Ю.
13.06.2017
Гатчина
Дифракция нейтронов 2017

## Slide 2
План доклада
Введение
  Актуальность
  Особенности кристаллической структуры
  Кристаллическая структура
  Низкотемпературная дифракция нейтронов
  Электронный парамагнитный резонанс
  Заключение

## Slide 3
Актуальность
Сложные оксиды со слоистой структурой типа медовых сот
A+3M2+2Sb5+O6
A+3M2+2Bi5+O6
A+2M2+2Te6+O6
A = Li, Na, Cu; M – катионы переходных металлов

## Slide 4
  Семейство α-NaFeO2

## Slide 5
  Дефекты упаковки в α-NaFeO2
Характерная особенностей представителей данного класса соединений – усиленный, пологий фон в районе сверхструктурных рефлексов
P3112
C2/m

## Slide 6
  Экспериментальная часть
Синтез образцов осуществлялся многостадийным методом твердофазных реакций сотрудниками кафедры химии твердого тела ЮФУ
Макромагнитные измерения проводились на кафедре низких температур и сверхпроводимости МГУ
Дифракция синхротронного излучения проводилась на линии ID31 (ID22) синхротрона ESRF (Гренобль, Франция)
λ = 0.3999 Å, 3 ̊ < 2Θ < 43 ̊ , Δθ = 0.003̊
Дифракция нейтронов при комнатной температуре проводилась на дифрактометре SSPD реактора ВВР-М, ПИЯФ
λ = 1.753 Å, 4 ̊ < 2Θ < 160 ̊ , Δθ = 0.1̊
Низкотемпературная дифракция нейтронов осуществлялась на дифрактометре G4-1 реактора Orphee, LLB (Saclay, France)
λ = 2.422 Å, 11 ̊ < 2Θ < 91 ̊ , Δθ = 0.1̊
ЭПР измерения проводились на MVNA (ABmillimeter) в Институте Физики Кирхгофа Университета Гейдельберга

## Slide 7
  Кристаллическая структура

## Slide 8
  Кристаллическая структура Li3Ni2SbO6
Синхротронные данные
Нейтронные данные
Впервые обнаружено расщепление дифракционных пиков, позволившее установить истинную пространственную группу соединения – C2/m.
Обнаружен усиленный фон в районе сверхструктурных рефлексов, катионное замещение в подсистеме переходных металлов, а также существование анизотропного микроструктурного эффекта, что указывает на наличие дефектов упаковки в исследованном образце
Не обнаружено межслоевого Li/Ni, Li/Sb катионного замещения, ухудшающего эффективность работы в качестве катодного материала
Пространственная группа C2/m (#12),
a = 5.18434(2) Å,
b = 8.97119(3) Å,
c = 5.16103(3) Å
Notes: Абракадабра по осям

## Slide 9
  Кристаллическая структура Li3Ni2SbO6
119.97 ̊
120.04 ̊
91.63 ̊
90.31 ̊
2.085(3)Å
2.115(3) Å
2.104(4) Å
  Кристаллическая структура Li3Ni2SbO6 является гексагонально упорядоченным вариантом структуры α-NaFeO2
5.180 Å
5.154 Å
  Не обнаружено значительных искажений локального окружения катионов Ni и Sb
Notes: Суперобменное взаимодействие между наполовину заполненными орбиталями eg (dz2, dx2-y2) Ni приводит к слабому ферромагнитному взаимодействию в случае углов катион-анион (Ni – O – Ni) близких к 90

## Slide 10
  Низкотемпературная дифракция нейтронов

## Slide 11
  Магнитная структура
(001)
T = 1.5 K
Зависимость χ(T) демонстрирует острый максимум при Т = 15 К, а также подчиняется закону Кюри-Вейсса с θ = 8 К.

## Slide 12
  Магнитная структура
k =(1/2 1/2 0)
С понижением температуры магнитные моменты приобретают наклон относительно кристаллографической оси с, с максимальным значением 15.6° при T = 1.5 K
Полученный магнитный момент составил 1.62(2) μB/Ni, что ниже теоретического значения ~ 2.0 μB/Ni для катиона Ni2+ (S=1)

## Slide 13
  Электронный парамагнитный резонанс

## Slide 14
  Электронный парамагнитный резонанс
,
Bi = giB/2 (i = x,y,z)
Cj = 2AKj
где A = BE/M0 , Kj = BAjM0.
В случае B < BC
В случае B > BC
Для магнитного поля B || z
Для магнитного поля B || y
Для магнитного поля B || z

## Slide 15
  Электронный парамагнитный резонанс
ΔAFMR 1= 198 ± 4 GHz
ΔAFMR 2= 218 ± 4 GHz
gz = 2.10 ± 0.15
gy = gx = 2.091 ± 0.011

## Slide 16
  Выводы
Из данных дифракции синхротронного излучения обнаружено расщепление дифракционных пиков, позволившее решить проблему индицирования для Li3Ni2SbO6. Кристаллическая структура соединения описывается пр.гр. C2/m
Магнитная структура соединения представляет собой зигзагообразные ферромагитные цепочки, связанные между собой антиферромагнитно. Взаимодействие между слоями носит ферромагнитный характер
Из данных ЭПР установлено существование ближнего магнитного порядка вплоть до T ≈ 80 K

## Slide 17
  Благодарности
ПИЯФ А.И. Курбаков А.Л. Малышев СПбГУ А.Н. Коршунов ЮФУ В.Б. Налбандян | МГУ Е.А. Зверева Universitat Heidelberg R. Klingeler J. Park C. Koo LLB F. Damay

## Slide 18
  Спасибо за внимание

## Slide 19
Atom | Site | x/a | y/b | z/c | Uisox100 (Å2) | Occ.
Ni | 4g | 0 | 1/3 | 0 | 0.18(2) | 0.95
Sb | 4g | 0 | 1/3 | 0 | 0.20(3) | 0.05
Sb | 2a | 0 | 0 | 0 | 0.18( 2) | 0.9
Ni | 2a | 0 | 0 | 0 | 0.20(3) | 0.1
O(1) | 4i | 0.7597(10) | 0 | 0.2258(12) | 0.085(3) | 1
O(2) | 8j | 0.2365(8) | 0.1564(4) | 0.2332(7) | 0.085(3) | 1
Li(1) | 4h | 0 | 0.163(2) | 1/2 | 0.59(2) | 1
Li(2) | 2d | 0 | 1/2 | 1/2 | 0.59(2) | 1
  Кристаллографические данные