## Slide 1: Микроструктурные эффекты в порошковой дифракции и основные методы их описания
15.06.2017
Гатчина
Докладчик:
Подчезерцев С.Ю.
Дифракция нейтронов 2017

## Slide 2: Общие сведения
Фазовый анализ
Анализ интенсивностей пиков, I(F2) → структура (Ритвельд, PDF)
Анализ формы пиков → морфология частиц

## Slide 3: Рассеяние на кристаллах конечных размеров
- Фурье образ автокорреляционной функции:
Внутри кристалла
За его пределами
Функция формы образца

## Slide 4: Рассеяние на кристаллах конечных размеров
G определяет форму профиля дифракционного пика, а также является одинаковым для всех узлов обратного пространства
Ширина пиков анизотропна с направлением в обратном пространстве
Ширина пиков в координатах 2θ увеличивается как cos(θ)-1

## Slide 5: Рассеяние на реальных кристаллах
нет зависимости от m, однако есть зависимость от s
структурный фактор m-ой ячейки
Наличие дефектов: средняя структура + структурный фактор конкретной ячейки
Количество членов во внутренней сумме определяется как VAs(Rn)/Vc, тогда интенсивность можно переписать как:

## Slide 6: Диффузное рассеяние
Средний структурный фактор кристалла
Локальные флуктуации
IBragg
IDiffuse

## Slide 7: Кристаллы с напряжениями
Для «напряженного» кристалла структурный фактор m-ой ячейки
Определим
Тогда интенсивность
Если s=H+Δs рассеянная вокруг брегговского пика интенсивность:
размер
деформации

## Slide 8: Кристаллы с напряжениями
В случае микронапряжений ширина и форма пика зависит как от непосредственно рефлекса, так и от направления в обратном пространстве
Ширина пиков в координатах 2θ увеличивается как tan(θ)

## Slide 9: Интегральная ширина пика
Интегральная ширина пика – ширина прямоугольника той же площади и интенсивности что и пик

## Slide 10: Формула Шеррера
Ds ≠D
5 nm
D
D – шерреровский размер
высота колонки из ЭЯ вдоль
направления hkl
K – константа Шеррера, имеет зависимость от hkl и сингонии
Не учтены никакие иные причины уширения пиков, кроме размерного
Но:
Ширина пиков с увеличением 2θ возрастает как cos-1θ

## Slide 11: Формула Стокса-Уилсона
Деформационное уширение дифракционных пиков
Уравнение Стокса-Уилсона.
ε – стоксовские микронапряжения.
Не понятен физический смысл уширения
Но:
Ширина пиков с увеличением 2θ возрастает как tanθ

## Slide 12: Метод Уильямсона-Холла
Аппаратное уширение (Общий случай (Stokes, 1942))
Каждый пик представляет собой свертку двух профилей – инструментального и физического (связанного с образцом).
F(2θ)=Fi(2θ)
FP(2θ)=Fdef(2θ)
Непосредственно метод: в общем случае, как и с аппаратным/физическим уширением.
Интегральные ширины размерного и деформационного вклада суммируются
Строим зависимость
для всех пиков данной фазы

## Slide 13: Метод Уоррена-Авербаха
2. Суть метода: «размерные» и «деформационные» коэффициенты по-разному зависят от порядка отражения l. Поэтому их можно разделить.
1. Две причины (не аппаратного) уширения:
Профиль пика
Конечный размер
Микро-деформации
Фурье-коэффициенты
Нужно минимум 2 пика от одной системы плоскостей
Распределение размеров частиц!!!

## Slide 14: Метод Ритвельда
Расчетная модель порошкового профиля задается выражением
Профильная функция характеризуется
значением FWHM, а также параметрами формы
Свертка аппаратного и физического уширения

## Slide 15: Параметры Кальотти
U, αD, X – характеризуют микронапряжения
Y, IG, αz – характеризуют размер кристаллитов
Принято считать, что гауссиан описывает аппаратное уширение, а лоренциан физическое,
однако это не всегда так

## Slide 16: Микронапряжения
Возможные причины наличия микронапряжений в образцах:
Неоднородные искажения ЭЯ
Дислокации
Antiphase domains boundaries (перевод?)
Эффекты на границах зерен
Дефекты упаковки
Неоднородность твердых растворов
Влияние теплового фактора

## Slide 17: Неоднородные искажения ЭЯ
| | | | | | | | |
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
2
q
(deg.)
Intensity (a.u.)
Наличие распределения по межплоскостному расстоянию для фиксированных h,k,l. Как результат – уширение дифракционного пика
Подобные искажения могут быть вызваны
  Поверхностным натяжением нанокристаллов
  Морфологией частиц, например палочки или диски
  Наличием примесей

## Slide 18: Antiphase domain boundaries
Формируются, когда материал кристаллизуется из неупорядоченной фазы (переход порядок-беспорядок)
Основные пики не уширены
Сверхструктурные пики уширены (уширение различно для различных наборов hkl)

## Slide 19: Дислокации
Линии уширяются т.к. распространение дислокаций имеет hkl зависимость
Профиль является лоренцевским
Могут быть определены с помощью метода Уоррена-Авербаха
  Измерение нескольких порядков отражений
  Фурье коэффициенты будут иметь независящий от размерного эффекта член и член зависящий от напряжений

## Slide 20: Дефекты упаковки
Уширение, связанное с наличием дефектов упаковки и двойникованием будет сворачиваться с размерным Фурье коэффициентом
  Размерный Фурье коэффициент определенный по методу Уоррена-Авербаха содержит в себе вклады как от размера частицы, так и от дефектов упаковки
  Вклад дефектов упаковки hkl-зависим, в то время, как размерный вклад hkl-независим (в случае изотропных частиц)
  Вклад дефектов упаковки варьируется, как hkl зависимая функция кристаллической структуры образца

## Slide 21: Неоднородность твердых растворов
CeO2
19 nm
45
46
47
48
49
50
51
52
2
q
(deg.)
Intensity (a.u.)
ZrO2
46nm
CexZr1-xO2
0<x<1
Изменение состава твердых растворов может создавать распределение межплоскостных расстояний для выбранной кристаллографической плоскости
  (аналогично случаю наличия неоднородных напряжений)

## Slide 22: Тепловой фактор
Фактор Дебая-Валлера описывает осцилляцию атомов вокруг их средней позиции в ячейке
Осцилляция атомов вокруг положения равновесия приводит к перераспределению интенсивности пика из максимума в «хвосты»
  Это не увеличивает FWHM пика, но увеличивает интегральную ширину
Тепловой фактор растет с увеличением угла дифракции
Тепловой фактор должен быть свернут со структурной амплитудой для каждого пика
  Различные атомы имеют различные тепловые факторы
  Каждый пик содержит различный вклад от атомов кристалла

## Slide 23: Феноменологическая модель микронапряжений
Для любого выбранного рефлекса можно записать
A…F – метрические параметры обратной ячейки
Каждое зерно будет иметь свой набор A…F, отличный от <A>… <F>
Для удобства переобозначим A…F в αi, и положим что αi имеют гауссово распределение, характеризуемое ковариантной матрицей
Дисперсия M

## Slide 24: Феноменологическая модель микронапряжений

## Slide 25: Феноменологическая модель микронапряжений
Выбор модели – два флажка в .pcr файле

## Slide 26: Учет размеров зерен

## Slide 27: Учет размеров зерен

## Slide 28: Учет размеров зерен

## Slide 29: Учет размеров зерен

## Slide 30: Учет размеров зерен
Выбор модели только вручную!
Страница 119
FullProf manual

## Slide 31: Стратегия
Необходим ли учет микроструктуры?
Определение инструментальных параметров
Какова физическая причина уширений?
Выбор микроструктурной модели
U, V, W
Нет?

## Slide 32: Примеры

## Slide 33: Размерный эффект

## Slide 34: Размерный эффект
Уточнение с использованием изотропной модели.
Средний размер кристаллита 58.3Å

## Slide 35: Размерный эффект
Уточнение с использованием анизотропной модели.
Средний размер кристаллита 56.3 (7.74) Å

## Slide 36: Размерный эффект
Селективное размерное уширение по заданному закону

## Slide 37: Микронпряжения

## Slide 38: Антифазные домены

## Slide 39: Спасибо за внимание!