## Slide 1: Кристаллическая и магнитная структура сложных манганитов-мультиферроиков Yb-Sr-Mn-O3
«Дифракция нейтронов – 2016»
18-19 февраля 2016 г. г. Гатчина,
ФГБУ "ПИЯФ" НИЦ "Курчатовский институт"
_____________________________________________________________________________________
Гатчина, 18 февраля, 2016
Э. О. Быков1, 2, А. И. Курбаков1, 2, А.Л Малышев1
1 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, НИЦ «Курчатовский институт»
2 Санкт-Петербургский государственный университет

## Slide 2
План доклада
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
2
Мультиферроизм
Cложные манганиты La1-xAxMnO3
Эксперимент
Итоги

## Slide 3
Мультиферроизм

## Slide 4
Мультиферроизм
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
4
Теоретическое описание
Спинтроника
Спиновые полевые транзисторы
Сенсорная техника и т.д.

## Slide 5
Манганиты La1-xAxMnO3

## Slide 6
Структурная фазовая диаграмма RMnO₃ в зависимости от ионного радиуса.
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
6

## Slide 7
Гетеровалентное замещение стронцием
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
7
YbMnO₃ + Sr → Yb₁₋ₓSrₓMnO₃
P6₃cm → Orthorombic?

## Slide 8
Гетеровалентное замещение стронцием
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
8
YbMnO₃ + Sr → Yb₁₋ₓSrₓMnO₃
P6₃cm → Pbnm + P6₃cm!

## Slide 9
P6₃cm
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
9

## Slide 10
Pbnm
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
10

## Slide 11
Эксперимент

## Slide 12
Экспериментальная установка
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
12
Дифрактометр SSPD
1. Изогнутый и прямой нейтроновод. 2. Фокусирующий монохроматор. 3.Четыре независимых измерительных секций. 4. Полированная платформа. 5. Узел образца. 6. Образец 7. Датчик абсолютного отсчета угла.

## Slide 13
YbMnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
13

## Slide 14
YbMnO3, RT
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
14
χ² = 2.32
YbMnO3 – 94(7)%
Yb2O3 – 5.7(3)%

## Slide 15
YbMnO3, RT
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
15
χ² = 2.32
a = 6,05592 (9) Å
c = 11,3185 (3) Å
V = 359.48 (1) Å³
YbMnO3 – 94(7)%
Yb2O3 – 5.7(3)%
1) – результаты настоящей работы (нейтроны),
2) – данные группы Bas B. Van Aken (Mo Kα radiation).

## Slide 16
YbMnO3, 7K
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
15
χ² = 5.33
a = 6.04316(8)
c = 11.3155(3)
YbMnO3 – 94(2)%
Yb2O3 – 5.9(1)%

## Slide 17
Магнитная структура YbMnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
17
Симметрийно возможные упорядочения спинов Mn в гексагональной фазе RMnO3
E. F. Bertaut, Magnetism, edited by G.T. Rado and H. Shul ~Academic, New York, 1963!, Vol. III, Chap. 4, p. 149.
Fabreges, X. Magnetic order in YbMnO3 studied by neutron diffraction and Mössbauer spectroscopy/ X. Fabreges, I. Mirebeau, P. Bonville, S. Petit, G. Lebras-Jasmin, A. Forget, G. Andre, and S. Pailhes// Phys. Rev.—2008.—B.78.—P.214422.

## Slide 18
Магнитная структура YbMnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
18
Г4 RMAG = 13.8
χ² = 5.33
Г2 RMAG = 14.3
χ² = 5.34

## Slide 19
Магнитная структура YbMnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
19
RMAG = 13.8
m = 3.69(6) μB

## Slide 20
Yb0.82Sr0.18MnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
20

## Slide 21
Yb0.82Sr0.18MnO3, RT
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
21
χ² = 2.41
P63cm – 86 (6) %
a = 6.06216 (7) Å
c = 11.3408 (3) Å
Pbnm – 5.7 (3) %
a = 5.401(2) Å
b = 5.458 (2) Å
c = 7.552 (4) Å
SrMnO3 (P63/mmc) – 8.6(4) %

## Slide 22
Магнитная структура Yb0.82Sr0.18MnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
22
P63cm – 86(5)%
RMAG = 10.9
m = 3.19(8) μB
Pbnm – 4.4(2)%
???
χ² = 4.53

## Slide 23
Yb0.6Sr0.4MnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
23

## Slide 24
Yb0.6Sr0.4MnO3, RT
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
24
χ² = 7.15
P63cm – 49(4)%
a = 6.0547(2)
c = 11.3479(5)
Pbnm – 47(6)%
a = 5.3897(5)
b = 5.4112(5)
c = 7.5757(5)
SrMnO3 (P63/mmc) – 4.4(4)%

## Slide 25
Магнитная структура Yb0.6Sr0.4MnO3
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
25
P63cm – 45(3)%
RMAG = 31.2
m = 2.8(1) μB
Pbnm – 50(2)%
???
χ² = 14.3

## Slide 26
Итоги
_____________________________________________________________________________________
18 февраля, 2016 Быков Э.О. Кристаллическая и магнитная структура Yb-Sr-Mn-O3
26
Определены модели кристаллических структур
Обнаружено сосуществование гексагональной и ромбической фаз вместо ожидаемого преобразования из гексагональной в ромбическую
Установлены магнитные структуры для гексагональных фаз

## Slide 27
Спасибо за внимание!