## Slide 1: Исследование магнитной структуры Tb0.8Ce0.2MnO5
Гаврилов С.В.
ПИЯФ НИЦ КИ
Гатчина
2016

## Slide 2: И.А. Зобкало – ЛФК ОИКС ОНИ ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина Е.К. Димакова – СПбГУ, Физический факультет, Кафедра ядерно-физических методов исследования E. Ressouche – Институт Лауэ-Ланжевена, Гренобль, Франция В.А. Санина, Е.И.Головенчиц Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

## Slide 3
RMn2O5 Pbam
a = 7.3251 Å,
b = 8.5168 Å,
c = 5.6750 Å
Октаэдры Mn4+O6 , соединенные по ребру вдоль оси с
Пары пятиконечных пирамид Mn3+O5, соединенных с двумя цепочками Mn4+O6.
Мы имеем 5 различных, но близких по обменной энергии, взаимодействий J1–J5 между ионами марганца в соседних пирамидах и октаэдрах – фрустрация системы, ведущая к появлению разнообразия магнитных фаз

## Slide 4
Вследствие магнитного вырождения, реализующегося в исследуемых системах из-за конкуренции близких по величине обменных взаимодействий не только ближайших, но и следующих за ближайшими соседей, в системе происходит каскад магнитных фазовых переходов с появлением/исчезновением независимо как по оси a, так и по оси с несоразмерной магнитной структуры.
С целью изменения магнитного взаимодействия между ионами Mn3+ и Mn4+ используется допирование TbMn2O5 церием. Легирующие ионы церия могут иметь валентность от +3 до +4. Радиус иона Ce4+ меньше, чем у Ce3+ (1.11 Å и 1.28 Å соответственно . Ионный радиус Tb3+ - 1.18 Å. Учитывая меньший размер ионов Ce4+ , можно предположить, что в Tb0.8Ce0.2Mn2O5 валентность церия – 4. В результате возникает свободный электрон (R3+ = Ce4+ + e), который распространяется в подсистеме марганца. Таким образом, легирование ионами Ce4+ меняет соотношение Mn3+ и Mn4+ , а также плотность носителей заряда.

## Slide 5
Монокристаллы Tb0.8Ce0.2Mn2O5 были выращены методом спонтанной кристаллизации по технологии [42] в Физико-техническом институте им. Иоффе и имели форму «таблетки» с примерными размерами до 3х3х1мм, Состав был установлен флуоресцентным рентгеновским методом. Кристаллическая структура этих соединений, определенная методом нейтронного рассеяния, описывается группой Pbam, а параметры ячейки a = 7.357(4)Å b = 8.540(5)Å c = 5.683(4)Å [43],

## Slide 6
1 – поляризующий нейтроновод; 2 – защита нейтроновода; 3 – защитная маска из борированного полиэтилена; 4 – консоль со спин- флиппером и фильтром λ/2; 5 – модуль образца; 6 – катушки ведущего поля; | 7 – основание; 8 – платформа анализатора – детектора на пневмоопорах; 9 – поляризующий кристалл – анализатор, монохроматор; 10 – детектор; 11 – коллиматоры; 12 – ловушка прямого пучка.
Дифрактометр поляризованных нейтронов 6 канал ВВР-М ПИЯФ НИЦ КИ

## Slide 7
Магнитные фазы в Tb(1-x)CexMn2O5 (x=0, 0.2, 0.25)
Соразмерная фаза k1 = (0.5, 0, kz1), kz1=0.25 TN ~ 39К (для х = 0.2), TN ~ 38К (х=0.25).
kz1 увеличивается до 0.280(2) в диапазоне 15 – 10 К – переход в несоразмерную фазу.
Несоразмерная фаза k2 = (1/2, 0, kz2), kz2 = 0.256(2), T1 = 21K (х=0.2) и 19К (х=0.25).
kz2 изменяется до 0.292(2) при охлаждении до 16К.
(1 0 0)+
При повышении температуры – обратное изменение компонент kz1 и kz2 к первоначальным значениям, однако эти изменения происходят при температурах на 7 градусов выше, чем при понижении температуры.
TbMn2O5 :
T1=43 K несоразмерная
k1 = (~0.5 0 kz1),
Т2=33 К соразмерная
k2 = (0.5 0 0.25),
Т3=24 K несоразмерная
k3 = (0.48 0 kz2)

## Slide 8
Tb0.8Ce0.2Mn2O5: XYZ поляризационный анализ, 6-й канал ВВР-М
Угол a между плоскостью геликоида и плоскостью ab кристалла составляет .
Неравновесная заселенность киральных доменов ~ 70:30
Tb0.8Ce0.2Mn2O5
TbMn2O5

## Slide 9
Фазовая диаграмма TbMn2O5.
Магнитные фазы
в Tb(1-x)CexMn2O5 (x=0, 0.2, 0.25)
Tb3+ → Ce4+ + e
Электрон распространяется в подсистеме ионов марганца (Mn4+ + e ↔ Mn3+).
Таким образом, легирование изменяет соотношение числа ионов Mn3+ и Mn4+, увеличивая концентрацию ионов Mn3+ в сравнении с Mn4+.
Tb(1-x)CexMn2O5 –
«электронное» легирование

## Slide 10
В системе возникает сосуществование двух магнитных фаз в широком температурном диапазоне.
Близость друг к другу векторов магнитной структуры двух сосуществующих фаз k1 и k2 свидетельствует о близости обменных взаимодействий, эффективных в доменах, соответствующих этим фазам.
Большая величина температурного гистерезиса в легированных кристаллах Tb0.8Ce0.2Mn2O5 и Tb0.75Ce0.25Mn2O5 связана с высокой концентрацией мелких магнитных доменов, соответствующих магнитным фазам.
В TbMn2O5 наличие более крупных магнитных доменов приводит к уменьшению температурного гистерезиса.
«Электронное» легирование TbMn2O5 церием, изменяя соотношение ионов Mn3+ и Mn4+, приводит к заметному изменению структуры магнитных взаимодействий.
(1 0 0)+

## Slide 11
Результат сканирования магнитного сателлита [-1 0 0] при различных температурах с использованием XYZ-поляризационного анализа в Tb0.8Ce0.2Mn2O5 .
В Tb0.8Ce0.2Mn2O5 общий мотив магнитной структуры в соразмерной, и в (низкотемпературной) несоразмерной фазе такой же, что и в низкотемпературных фазах в TbMn2O5.

## Slide 12
Уточнение кристаллической структуры - монокристалльный дифрактометр D23 ILL в Гренобле Был произведен набор интенсивностей ядерных брэгговских пиков для Tb0.8Ce0.2Mn2O5 при T=2K, 10K, 60K. Для каждой из температур было измерено порядка 600 брэгговских рефлексов.
Pbam: a = 7.356634 ,
b = 8.540245,
c = 5.683091,
α = β = γ = 90⁰.

## Slide 13
Для определения магнитной структуры Tb0.8Ce0.2Mn2O5
было измерено порядка ~150 магнитных сателлитов
T=28K
T=38 К
Т=10K

## Slide 14
Магнитные моменты атомов при Т=28К. Моменты Tb1 и Tb2, Tb3 и Tb4 имеют одинаковые компоненты.
Если сравнить результаты с более ранними для чистого соединения TbMn2O5, то явным отличием будет то, что магнитные моменты Tb0.8Ce0.2Mn2O5 лежат не в плоскости (ab), а имеют все три компоненты, что совпадает с результатами XYZ-поляризационного анализа.

## Slide 15
PHYSICAL REVIEW B 84, 224422 (2011)
Temperature evolution of the magnetic structure of TbMn2O5
C. Wilkinson, P. J. Brown, and T. Chatterji
PHYSICAL REVIEW B 84, 224422 (2011)
Determination of magnetic order of the rare-earth ions in multiferroic TbMn2O5
R. D. Johnson, S. R. Bland, C. Mazzoli, T. A. W. Beale, C-H. Du, C. Detlefs, S. B. Wilkins, and P. D. Hatton

## Slide 16: Спасибо за внимание !