## Slide 1
Кристаллическая и квазидвумерная спиновая структура сотообразного слоистого Li3Ni2SbO6 антимоната
Гатчина, 2016
Докладчик:
Коршунов А. Н.

## Slide 2
План доклада
Введение
Экспериментальная часть
Кристаллическая структура
Спиновая структура
Заключение

## Slide 3
Введение
С момента открытия слоистые оксиды остаются объектом пристального внимания исследователей. Среди этих соединений известны вещества, обладающие самыми разными, в том числе уникальными, физико-химическими свойствами, такими как каталитическая и фотокаталитическая активность, ионная проводимость, высокотемпературная сверхпроводимость, колоссальное магнетосопротивление. Материалы на основе слоистых оксидов нашли применение в химической, электронной промышленности, энергетике и других областях.
В настоящее время актуальной проблемой является исследование магнитных свойств подобных соединений, которые проявляются в различных типах магнитного упорядочения и связаны с изменением валентных и спиновых состояний переходных металлов.

## Slide 4
Экспериментальная часть
Измерение намагниченности, магнитной восприимчивости, фазовый анализ (группа Зверевой Е. А.)
SSPD Нейтронная дифракция при комнатной температуре. Порошковый дифрактометр SSPD, Гатчина. λ = 1.75 Å, 2θ: 4-155o с шагом 0.1o
Нейтронная дифракция при низких температурах G4.1, Сакле, Франция λ = 2.42 Å, 2θ: 11-91o с шагом 0.1o

## Slide 5
Результаты
Обе фазы представляют собой сверхструктуры, производные от слоистого типа α-NaFeO2, с упорядочением никеля и сурьмы в слоях по сотовому типу. Эти слои имеют в сущности гексагональную симметрию, и порошковые рентгенограммы были первоначально проиндицированы в рамках пространственной группы P3112, однако полнопрофильным анализом рентгеновских и нейтронных дифрактограмм Li3Ni2SbO6 установлено, что укладка слоёв соответствует моноклинной симметрии C2/m
P3112
C2/m

## Slide 6
Результаты
Результат обработки нейтронограммы (SSPD, RT)

## Slide 7
Результаты
Модель кристаллической структуры (Space group: С2/m)
SbO6
Li
NiO6

## Slide 8
Результаты
Параметры модели
Space group | a/ Å | b/ Å | c/ Å | β/o
С2/m (#12) | 5.1841(2) | 8.9677(3) | 5.1616(1) | 109.761(3)
Sb-O(1) | 2.011(6)x2 | Ni-O(1) | 2.090(7)x2
Sb-O(2) | 2.002(6)x4 | Ni-O(2) | 2.079(5)x2
 |  | Ni-O(2) | 2.081(7)x2
Average | 2.005 | Average | 2.083
Межатомные расстояния в октаэдрах с Ni и Sb
Нет существенной деформации кислородных октаэдров с Ni, в отличии от родственных соединений, содержащих Ян-Теллеровские ионы (Cu, Mn), где может возникнуть сильная деформация октадров

## Slide 9
Результаты
2. Измерения магнитной восприимчивости B = 0.1 Т
1. E.A. Zvereva, M.I. Stratan, Y.A. Ovchenkov et.al., Phys. Rev. B 92, 144401 (2015)
Θ = 8K
TN = 15K

## Slide 10
Результаты
1. E.A. Zvereva, M.I. Stratan, Y.A. Ovchenkov et.al., Phys. Rev. B 92, 144401 (2015)
Возможные модели спиновой структуры

## Slide 11
Результаты
3. Данные нейтронной дифракции G4.1

## Slide 12
Результаты
Результаты обработки нейтронограммы Li3Ni2SbO6 T=1.5 К

## Slide 13
Результаты
Спиновая структура
Магнитная структура описывается вектором распространения k=(1/2 1/2 0). Т.е. магнитная элементарная ячейка удвоена по сравнению с кристаллической вдоль осей a и b. Магнитные моменты лежат перпендикулярно плоскости (ab). Эта структура может быть рассмотрена как ферромагнитные зигзагоподобные цепочки, антиферромагнитно связанные между собой. Взаимодействие вдоль направления с – ферромагнитное. Величина магнитного момента μ = 1.26 μB/Ni

## Slide 14
Высокоспиновое состояние Ni2+ (d8) в октаэдрическом окружении(S=1)
Суперобменное взаимодействие между наполовину заполненными орбиталями eg (dz2, dx2-y2) Ni приводит к ферромагнитному упорядочению в случае углов катион-анион (Ni – O – Ni) близких к 90
Магнитное взаимодействие согласно правилу
Гуденафа-Канамори

## Slide 15
Заключение
В ходе работы было проведено исследование кристаллической и спиновой структуры антимоната Li3Ni2SbO6.
Кристаллическая структура данного соединения описывается пространственной группой С2/m. Исходя из анализа нейтронограмм были уточнены параметры решетки и длины связей.
Показано, что дифракционные данные для Li3Ni2SbO6 находятся в согласии с результатами измерений температурной зависимости магнитной восприимчивости.
Важным результатом является экспериментальное обнаружение того, что межслоевое взаимодействие в данной системе является ферромагнитным, а в самом слое имеются ферромагнитные зигзагоподобные цепочки, антиферромагнитно связанные между собой.

## Slide 16
Благодарности
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-02-00360.
Курбакову А. И.
Малышеву А. Л.
Подчезерцеву С. Ю.

## Slide 17
Спасибо за внимание!