## Slide 1: Исследование магнитных и структурных фазовых переходов в простых оксидах переходных металлов.
Сумников Сергей
Дубна
2016

## Slide 2: Структура простых оксидов
Ni (000)
O (½ ½ ½)
a ≈ 4.1946 Å
F m3m
amag ≈ 5.904 Å
MNi+ (000) (0½ ½) (½ 0½)(½ ½0)
MNi- (½ ½ ½) (00 ½) (½ 00)(0 ½0)
αmag ≈ 60.06°
Δα=α-60°

## Slide 3
Greenwald, S. Smart, J. S. (1950). Nature, Lond

## Slide 4: ФДВР- Фурье-Дифрактометр Высокого Разрешения
Vmax = 4000 rpm
∆d/d ≈ 0.001 при d = 2 Å
∆а/а ≈ 0.0008
Lcoh ≈ 250 nm
1 – Замедлитель 2 – Фурье прерыватель 3 – Зеркальный нейтроновод 4 – Детекторы обратного рассеяния 5 – Образец 6 – 90°-детектор 7 – ПЧД-детектор 8 – 10 – Накопление и обработка информации

## Slide 5: Образцы
Sample | S1 | S2
LBET(нм) | 138 | 1500
NiO
MnO
S1
S2

## Slide 6: Спектры от образцов MnO измеренных при разных температурах

## Slide 9
MnO
M=M0(1-(T/TN)q)b.
M0=4.49±0.12 (
TN=121.7±0.7K
q=3.6±1.2
b=0.36±0.10
M=M0(1-(T/TN)q)b.
TN=121.7±0.7K
q=3.6±1.2
b=0.36±0.10

## Slide 12
1500nm
M=M0(1-(T/Tn)q)b.
M0=2.107±0.013
T=530±2K
q=2.7±0.3
b=0.326±0.026
138nm
M=M0(1-(T/Tn)q)b.
M0=2.164±0.019
T=526±2K
q=2.1±0.2
b=0.314±0.019
NiO

## Slide 13: Результаты
Experimental results |  |  | 
Sample | NiO L ≈ 1500 nm | NiO L ≈ 138 nm | MnO
Tcrystall | 483±5K | 478±3 K | 123±1.5K
Tmagnet | 530±2K | 527±3 K | 121.7±0.7 K
ΔT | 47±5 K | 49±4 K | 1.3±1.7 K

## Slide 14
Спасибо за внимание